| Výzkum infuzních procesů zpracování kompozitních materiálů a jejich optimalizace |  |
| --- | --- |
| Bc. Martin Bambuch |  |
| Diplomová práce 2017 |  |

ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá výrobou zkušebních prototypů (plněných kompozitních systémů) pomocí vakuové infuze, optimalizací a testováním vzorků na vybraných typech zkoušek.

Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní definice matrice, vláken a jejich význam pro kompozitní materiály. Dále jsou v práci popsány výrobní technologie pomocí vakuové infuze, jejich vlastnosti a současné využití ve světě. Samostatná část je věnována popisu způsobu deformací a vad, které můžou vzniknout při výrobě.

Praktická část se zabývá vhodnou volbou aplikace pro vakuové prosycování, popisem výroby, sledováním infuzních procesů a testováním nařezaných vzorků. Na závěr je provedeno zhodnocení a diskuze výsledků nad získanými daty a návrhy.

Klíčová slova: Vakuová technologie, infuze, vlákno, plnivo, deformace, aplikace

ABSTRACT

This diploma thesis deals with a suitable production of trial prototypes (filled with composite systems) with the assistance of vacuum infusion, optimization and examination of samples on selected types of tests.

The thesis is divided into two parts – theoretical and practical one. The basic definition of matrix, fibres and their importance for composite materials are described in the theoretical part. Furthermore, the production technology using vacuum infusion, their properties and current applications in the world are described. A separate section is devoted to kinds of deformations and defects, which could emerge during production.

The practical part engages in an appropriate application for vacuum suction, description of production, monitoring of infusion processes and testing of cut samples. In conclusion, an assessment and reflection on the obtained data and designs are conducted.

Keywords: Vacuum technology, infusion, fibre, filler, deformation, application

Touto cestou bych rád poděkoval své vedoucí paní Doc. Ing. Soně Rusnákove, Ph.D za vstřícnost, ochotu, cenné informace a poskytnutý čas, který mi věnovala při vypracování této diplomové práce. Poděkování patří také mé rodině za jejich trpělivost, podporu a pomoc po celou dobu mého studia.

Prohlašuji, že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

OBSAH

Úvod	9

TEORETICKÁ ČÁST	10

1	Základní charakteristika kompozitních materiálů, Matrice a vlákna	11

1.1	Skelná vlákna	13

1.1.1	Skelné vlákna a jejich využití	13

1.1.2	Výroba skelných vláken	13

1.1.3	Úprava skelných vláken	14

1.2	Uhlíková vlákna	14

1.2.1	Uhlíkové vlákna a jejich využití	14

1.2.2	Výroba uhlíkové vlákna	15

1.2.3	Aplikace a budoucnost uhlíkových vláken	16

1.3	Aramidové vlákna	17

1.3.1	Aramidové vlákna a jejich využití	17

1.3.2	Výroba aramidových vláken:	18

2	Vakuové technologie	19

2.1	Ruční laminování s vakuovým lisováním	19

2.2	Technologie vakuových infuzí	20

2.3	Lisování prepregu	21

2.4	Lehké RTM	22

3	Defekty a vady Kompozitních materiálů	25

3.1	Vzduchové bubliny a dutiny	25

3.2	Delaminace	26

3.3	Pórovitost	26

3.4	Cizí látky, nečistoty	27

3.5	Nespojená vrstva (Disbond)	27

3.6	Vady vláken	28

3.7	Deformace sendvičových struktur	28

Praktická část	31

4	CÍle Praktické části	32

5	Kompozitní aplikace vhodné pro vakuové prosycování	33

6	výroba desek a zkoumání infůzních procesů	35

6.1	Materiálová skladba zkušebních vzorků	35

6.2	Postup výroby zkušebních desek	37

6.3	Vlastnosti a skladba vyrobených desek	41

6.4	Řezání vzorků	42

6.5	Sledování infuzních procesů	42

7	experimentální testování vyrobených těles a jejich optimalizace	45

7.1	Mechanické zkoušky – TAH	45

7.1.1	Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 1	46

7.1.2	Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 2	47

7.1.3	Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 3	48

7.1.4	Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 4	49

7.2	Mechanické zkoušky – OHYB	50

7.2.1	Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 1	51

7.2.2	Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 2	52

7.2.3	Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 3	53

7.2.4	Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 4	54

7.3	Zkouška žhavou smyčkou	55

7.3.1	Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-12	56

7.4	Limitní kyslíkové číslo (Limiting Oxygen Index, LOI)	59

8	DISKUZE VÝSLEDKů a Naměřených dat	61

8.1	Vyhodnocení tahové zkoušky	62

8.2	Vyhodnocení ohybové zkoušky	63

8.3	Vyhodnocení indexu hořlavosti žhavou smyčkou (GWFI)	64

8.4	Vyhodnocení limitního kyslíkového čísla (LOI)	66

Závěr	67

Seznam použité literatury	69

Seznam použitých symbolů a zkratek	71

Seznam obrázků	73

Seznam tabulek	75

Seznam Příloh	76

Úvod

Vakuové technologie umožňují v dnešní době velmi široké uplatnění a efektivní využití materiálů. S produkty této technologie se můžeme setkat skoro na každém kroku, protože využívání kompozitních materiálů je na vzestupu, jelikož nahrazují standardní kovové stavební prvky v těchto odvětvích (doprava, stavebnictví a strojírenství).

V dopravním průmyslu (nejčastěji auta a vlaky) slouží především jako pohledové dílce (kryty, klapky, nárazníky, obklady atd.). V lodním průmyslu se můžeme setkat s výrobou kajaku, člunů i velkorozměrných plachetnic. Ve stavebnictví se používají např. v telekomunikaci a ve větrných elektrárnách jako lopatky a kryty.

Velkou výhodou součástí vyrobených vakuovou technologií je velká pevnost, otěruvzdornost, vysoká odolnost vůči fyzikálním i chemickým vlivům, tepelné izolační vlastnosti a možnost vyrábět velkorozměrné výrobky. Nejsou však vhodné pro malé produkty, příliš složité (specifické) tvary a velké série. Všechny technologie, které spadají pod vakuové, jsou náročnější na odbornou a kvalifikovanou vyspělost pracovníků. Nevýhodou pro některé aplikace můžou být vysoké pořizovací náklady (pomocné technologické materiály, infuzní zařízení atd.).

Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné kompozitní aplikace pro vakuové prosycování, výrobou zkušebních prototypů pomocí plněných kompozitních systémů a zkoumáním infuzních procesů (směr plnění, rychlost rozvodu pryskyřice, plošná hmotnost). Zkušební tělíska byla vyrobena pomocí vakuové infuze a následně nařezána na předem dohodnuté rozměry a vyzkoušena na sérii měření pro zjištění mechanických vlastnosti pomocí zařízení na tah dle ČSN ISO 527-4 a ohyb dle ČSN ISO 178. U zkušebních vzorků byla provedena zkouška hořlavosti: zkouška žhavou / horkou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11, ČSN EN 60695-2-12 a limitní kyslíkové číslo dle ČSN ISO 4589-2, která je u kompozitních systému vyžadována.

|  | TEORETICKÁ ČÁST |
| --- | --- |

# Základní charakteristika kompozitních materiálů, Matrice a vlákna

Kompozitní materiály jsou složeny ze dvou nebo více chemicky odlišných složek (fází). Tvrdší, tužší a pevnější nespojitá složka se nazývá výztuž, spojitá a obvykle poddajnější složka, která zastává funkci pojiva výztuže, se nazývá matrice. Kompozitní materiály mohou obsahovat vyztužující fáze různých rozměrů. Ve strojírenství mají největší význam mikrokompozitní materiály, u kterých se největší příčné rozměry výztuže pohybují v rozmezí 10° až 102 μm. [1]

Matrice:

Hlavní úlohou matrice je spojovat vyztužující fázi a chránit ji před vlivy okolí. Funkci pojiva by si matrice měla udržet i po prvních poruchách vláknové výztuže. Mezní poměrné prodloužení matrice při tahovém namáhání by mělo být větší než mezní prodloužení vláken. Tento požadavek však splňují pouze polymerní a kovové matrice. Keramické, skelné, sklokeramické a uhlíkové matrice mají mezní prodloužení při lomu menší než vlákna. Na (Obr. 1) jsou schematicky znázorněny křivky napětí - poměrné prodloužení různých matric v porovnání s chováním uhlíkového vlákna se středními hodnotami modulu pružnosti a pevnosti v tahu viz. (Tab.1). [1]

Obr. 1: Schematické znázornění rozdílů v křivkách napětí - poměrné prodloužení různých matric v porovnání s chováním standardního uhlíkového vlákna

Nejsnadněji se kompozity připravují, jestliže matrici lze převést do kapalného stavu. K základním charakteristikám kapalného stavu, které ovlivňují technologii přípravy kompozitu, patří povrchová energie - viskozita. Podmínkou dobré smáčivosti výztuže je, aby pro výztuž s vysokou povrchovou energií měla kapalná matrice povrchovou energii co nejmenší. [1]

Výztuže:

Jsou vlákna, která jsou vždy mnohem pevnější než stejné materiály v kompaktní podobě viz. (Tab. 1). Pevnost vláken roste se zmenšujícím se průřezem, protože přirozené defekty struktury jsou u vláken malých průměru tak malé a navíc příznivě orientované svým delším rozměrem ve směru osy vlákna. Pevnost vlákna závisí také na jeho délce. Části vzniklé porušením vlákna při tahovém namáhání mají větší pevnost než vlákno původní, protože k prvnímu lomu došlo z největšího defektu vlákna. Většina vyráběných vláken má kruhový průřez o průměru od 5 do 20 μm. Menší průměry se nepoužívají z technologických důvodů - produkty s velmi tenkými vlákny se obtížně prosycují matricemi. [8]

Tab. 1: Porovnání mechanických vlastností vláken a kompaktních materiálů

| Materiál | Modul pružnosti [GPa] | Pevnost v tahu [MPa] |
| --- | --- | --- |
| skleněné vlákno typu E | 73 | 2500 |
| sklovina E | 73 | 100 |
| uhlíkové vlákno | 230 až 950 | 2000 až 6000 |
| polykrystalický grafit | 10 | 20 |
| keramické vlákno SiC | 300 | 3000 |
| SiC monolitický | 410 | 500 |
| UHMW polyethylenové vlákno | 90 až 170 | 3000 |
| lineární polyethylen | 0,4 | 26 |

Pro kompozity se nejčastěji vyrábějí vlákna:

| - Skleněná - Uhlíková - Aramidová | - Polymerní - Keramická - Kovová |
| --- | --- |

Obr. 2: a) skelné vlákno, b) uhlíkové vlákno, c) aramidové vlákno

## Skelná vlákna

Jsou to tkaniny ze skelné příze typu E. Příze má úpravu (sizing) vhodnou pro většinu běžně používaných pryskyřic. Vzhledem k tomu, že úprava vláken neobsahuje vosk, jsou tkaniny vhodné zejména pro epoxidové pryskyřice, kterou také využijeme v experimentální části. Tkaniny, které jsou upraveny voskem, se sice dobře tkají (lépe kloužou po sobě a vlákna se o sebe nezadrhávají), nejsou však pro výrobu laminátů příliš vhodná. [2]

### Skelné vlákna a jejich využití

Aeroglass skelné tkaniny jsou vhodné pro výrobu letadel, lodí, autodílů, sportovního nářadí, průmyslových výrobků a krytů, ale také dražších epoxidových forem s požadavkem na velkou pevnost a dlouhou životnost.

Obr. 3: zahradní bazén a ultralehký sportovní letoun s použitím skelných vláken

### Výroba skelných vláken

Skelná vlákna se ve světě vyrábějí především ze skloviny označované jako sklo typu E. Základem E skla je soustava oxidů SiO2, Al2O3, CaO, MgO, B2O3. Dříve se vlákna vyráběla dvoustupňově, nejprve se ze sklářského kmenu vytvořily tavením při teplotě 1550 °C kuličky o průměru 10–20 mm, které se dále tavily v platinových kelímcích, ze kterých se vytahovalo vlákno. Nověji jsou v provozu kontinuální technologie, tzn. na jednom konci pece se sází sklářský kmen a na druhém se z platinových vaniček vytahuje vlákno.

Toto vlákno má průměr nejčastěji od 3,5 do 20 μm. Najednou se táhne 51 až 408 vláken. Vytažený pramenec vláken se navíjí na buben. Ještě před samotným navinutím je vlákno, které je samo o sobě velmi abrazivní a lámavé, opatřeno lubrikací a apreturou. Samotná lubrikace je nevhodná, protože by se sice zlepšila manipulovatelnost s vlákny, vlákna by však měla prakticky nulovou adhezi k polymerní matrici. Proto se již přímo ve výrobě vláken opatřují tzv. apretační vrstvou, která zlepší vazbu mezi vláknem a pryskyřicí. [2]

### Úprava skelných vláken

Úprava příze, ze které jsou Aeroglass tkaniny vyráběny, je v podstatě povrchová úprava, která obalí jednotlivá vlákna příze ihned při jejich výrobě tak, že je odolná proti vzdušné vlhkosti. Tato úprava se rozpustí až po prosycení pryskyřicí a díky tomu chrání přízi až do prosycení pryskyřicí. Tkaniny z takto upravené příze se hůře tkají, jelikož neobsahují vosk. Tkají se výrazně pomaleji a občas mohou obsahovat drobný defekt, který však neovlivní jejich užitnou hodnotu ani pevnost výsledného výrobku. [2]

## Uhlíková vlákna

Uhlíkové vlákno (nebo také karbonové vlákno – anglicky “carbon fibre“) je druh vlákna obsahující uhlík v jeho různých modifikacích. Uhlíkové vlákno je dlouhý a tenký pramen materiálu o průměru 5 až 8 μm. Skládá se převážně z atomů uhlíku a je využíváno pro výrobu pevných a odolných tkanin používaných v různých oborech.

Atomy uhlíkového vlákna jsou spojeny v krystaly orientované paralelně k dlouhé ose vlákna. Díky takovému uspořádání mikroskopických krystalů vyniká uhlíkové vlákno na svou velmi malou tloušťku vysokou pevností. [13]

### Uhlíkové vlákna a jejich využití

Naprostá většina produkce uhlíkových vláken nachází uplatnění jako výztuž kompozitů. Tato vlákna se také používají v mnoha odvětvích průmyslu, od výroby sportovního nářadí (čluny, golfové hole, části kola, skluznice lyží), až po materiál pro výrobu letadel (trupy a křídla letadel).

Obr. 4: Příklady kompozitních dílů z uhlíkových vláken

### Výroba uhlíkové vlákna

Výchozí surovinou pro výrobu uhlíkových vláken jsou tři materiály:

- Celulóza -  vyrobená vlákna však mají méně dokonalou strukturu, používají se převážně jako izolační materiál pro vysoké teploty.

- Polyakrylonitril (PAN) - používá se od roku 1980 stále častěji. Vlákna z něj vyrobená jsou považována za standartní vlákna.

- Smola - nákladným způsobem se z ní připravují vlákna, jejichž konečná cena je vzhledem k nízké ceně výchozí suroviny příznivá. Tato vlákna mají velmi vysokou hodnotu E-modulu a velice dobré tepelné a elektrické vlastnosti. Jejich pevnost v tlaku je ve srovnání se standardními vlákny podstatně nižší, protože vazby mezi jednotlivými grafitovými rovinami jsou řidší. Na trhu mají pouze malý podíl. Většina vláken s vysokým modulem pružnosti (HM) a vysokou pevností (HT) se používá pro speciální účely. [3]

Samotná výroba se poté skládá z těchto částí:

Příprava prekurzoru – úprava výchozího materiálu buď tavným zvlákňováním, nebo zvlákňováním z roztoku. Struktura prekurzoru ovlivní strukturu a pevnost uhlíkových vláken. Uhlíkové vlákno je pak dlouženo na požadovanou jemnost.

Stabilizace – před karbonizací je třeba, aby z dlouhých uhlíkových vláken vznikla teplotně stabilní zesítěná struktura. Provádí se na vzduchu zahřátím na poměrně nízké teploty 200 – 450 °C na 20 – 30 minut. To způsobí, že uhlíkové vlákno sbírá kyslíkové molekuly ze vzduchu a dojde tak k přerovnání atomové struktury vlákna. Při stabilizaci vzniká ve vlákně také vlastní teplo, které musí být kontrolováno, aby se zabránilo přehřívání. V praxi se někdy používá tažení vlákna skrze řadu zahřívaných komor nebo uhlíkové vlákno prochází přes rozehřáté válce a sypké materiály, které odebírají přebytečné teplo.

Karbonizace – jedná se o převod prekurzoru na uhlíková vlákna. Provádí se v inertní atmosféře (obyčejně dusíkové), při teplotách mezi 1000 – 2000 °C. Bez přístupu kyslíku uhlíkové vlákno nemůže hořet. Místo toho způsobí vysoká teplota rozkmitání atomů ve vlákně tak, že většina neuhlíkových atomů je odstraněna. Výsledné vlákno obsahuje 85 – 95 % uhlíku.

Grafitizace – nemusí se provádět, ale pokud se provede, vznikají tzv. grafitová vlákna. Provádí se v inertní atmosféře, při teplotách mezi 2400 – 3000 °C. Dochází ke zvýšení obsahu uhlíku na cca 99 % a více. Vzniká také uspořádaná vrstevnatá struktura.

Povrchová úprava – povrch uhlíkového vlákna dobře neváže epoxidy a další látky používané v kompozitních materiálech. Proto se povrch vlákna mírně oxiduje. Přidání kyslíkových atomů na povrch umožňuje lepší přilnavost dalších látek a zhrubnutí povrchu pro lepší mechanické spojení s těmito látkami. Okysličení může být dosaženo přístupem plynů, jako je vzduch, oxid uhličitý, ozon nebo ponořením do různých kapalin, jako chlornanu sodného nebo kyseliny dusičné. Uhlíkové vlákno může být také pokryto ochrannou vrstvou proti poškození při dalším zpracování. [6, 13]

Vlastnosti a některé typy uhlíkových vláken:

V uhlíkových vláknech se pojí vysoká pevnost, modul pružnosti a tepelná odolnost s nízkou měrnou hmotností. Dnešní uhlíková vlákna mají 60x větší pevnost v tahu než ocel.

- Karbonizovaná vlákna – mají střední modul pružnosti a dobrou pevnost v tahu. Lze je považovat za standardní uhlíková vlákna:

- HS – “High Strength”

- AS – “Averge Strength”

- HT nebo HTA – “High Tenacity”

- Vysokomodulová grafitizovaná vlákna:

- HM – “High Modulus”

- Vlákna vysoce pevná – se středním modulem pružnosti:

- IM – “Intermediate Modulus”

- Vlákna s vysokým modulem pružnosti:

- VHM – “Very High Modulus”

- UHM – “Ultra High Modulus”

### Aplikace a budoucnost uhlíkových vláken

Kompozity z uhlíkových vláken (nazývané také uhlíkovými vlákny vyztužených plastů nebo CFRP) nacházejí čím dál tím více cestu do nových aplikací a různých průmyslových odvětví. Poptávka materiálů je rok od roku stále větší a to jen díky velmi dobrým vlastnostem, které byly popsány výše. V průběhu posledních 60 let byly CFRP stále více využívány jako náhrada kovu v aplikacích, protože značně snížily váhu při stejně zachovalém rozměru a tím výrazně snížily např. u letadel spotřeby paliva. [10]

Na obrázku (Obr. 5) můžeme vidět zužitkování uhlíkových vláken, kdy největším představitelem je letecký a automobilový průmysl, který však podle předpokladu internetové stránky http://machinedesign.com/ bude stoupat, ale né takovým způsobem jako sportovní potřeby, medicína a lodní průmysl, které za období sedmi let (2013 až 2020) stoupnou dvojnásobně. Je tedy patrné, že i nadále se tyto materiály budou ve velkém množství zpracovávat a v současné i budoucí době se člověk bez nich neobejde, protože jsou k nalezení a použítí všude kolem nás. [10]

Obr. 5: Produkce uhlíkových vláken

## Aramidové vlákna

Existují dva typy aramidových vláken, meta-aramidová (Nomex) a para-aramidová (Kevlar, Twaron). Vyznačují se malou roztažností, pružností, tepelnou stálostí, odolností proti abrazi a chemické degradaci. Pomalu degradují v expozici UV světla. [2]

### Aramidové vlákna a jejich využití

Aramidové tkaniny jsou široce používány zejména pro jejich výjimečné rázové vlastnosti a tahovou pevnost. Jsou výbornou volbou pro vrtulové listy helikoptér, motory raket na tuhá paliva, části brzd a podvozků, vesty chránící proti střelám, boty proti nášlapným minám, převodové řemeny, optické a telekomunikační kabely, ochranné přilby, různé druhy sportovního vybavení, tlakové nádoby stlačeného zemního plynu a dalších částí, které musejí vydržet vysoká napětí a vibrace. Dále například křídla dopravních letadel Airbus A380 jsou vyztužena vlákny s obchodním označením Kevlar. [2]

Obr. 6: Výrobky z aramidových vláken [19, 20]

### Výroba aramidových vláken:

Aramidové vlákno je syntetický organický polymer (aromatický polyamid), vyráběný spřádáním pevného vlákna z roztoku chemické směsi. Základem je složitá chemická látka 1,4-fenylentereftalimid. Aramidová vlákna jsou nejdříve zkroucena do provazců. Pak je z nich tkána hustá, pevně stahovaná tkanina s vnějším vzhledem těžké plachtoviny až pytloviny hnědo-oranžové barvy. Samotná vlákna jsou světle žlutá s vysokou pevností a nízkou hustotou, dávající také vysokou specifickou pevnost. [2]

# Vakuové technologie

Tyto technologie mají široké možnosti uplatnění od stavebnictví po strojírenství a dopravu. Díly vykazují velkou pevnost, otěruvzdornost a tepelné izolační vlastnosti. Nejsou však vhodné pro malé produkty, příliš složité (specifické) tvary a velké série.

Mezi vakuové technologie pro výrobu kompozitních součástí (dílců) řadíme:

- Ruční laminování s vakuovým lisováním

- Technologie vakuových infuzí

- Lisování prepregu

- Lehké RTM

Všechny tyto technologie jsou náročnější na odbornou a kvalifikovanou vyspělost pracovníků, ale také z hlediska přípravy výroby jsou tyto procesy složitější.

## Ruční laminování s vakuovým lisováním

Pro lisování pomocí vakuovaného vaku se používá podobně jako při ručním kladení nebo stříkání jednodílná forma. Následně se přikryje laminát porézní separační fólií, na kterou se položí hrubá odsávací tkanina a forma se utěsní pomocí fólie a těsnění. Připojením k čerpadlu se celá forma vakuuje. Atmosférický tlak způsobí zhutnění laminátu. Zapojením vakua se laminát zbaví vzduchových bublin. Přebytečná pryskyřice se přitom odvede z odsávací tkaniny i ze žlábku, který je umístěn na obvodu formy. Pomocí dvoudílné formy, utěsněné po obvodu, je možno tímto způsobem vyrábět výlisky s oboustranně hladkým povrchem. [3]

Obr. 7: Ruční laminování s vakuovým lisováním

## Technologie vakuových infuzí

Tyto technologie jsou podobné technologii RTM light, jen s tím rozdílem, že se nepoužívá injektážní zařízení. Rozdělujeme ji na tři modifikace:

Vakuové prosycování s pružnou vrchní částí formy. Podobně jako u RTM light s odsávacími kanálky. Spodní část formy je tuhá, vrchní část, převážně kompozitní, má určitou pružnost, která reguluje přítlak, uzavírací sílu a prosycování zajištuje vakuum 0.6-0.8 bar. Pojivo je přiváděno ze zásobníku nebo se před uzavřením formy zhruba rozprostře na suchou výztuž. Metoda je vhodná pro oboustranně hladké dílce, do kterých mohou být zakomponovány jádrové materiály – pěny nebo voštiny – pro vytvoření sendvičové struktury.

Vakuové prosycování pod pružnou folií. Tato metoda má dost společného s lisováním pomocí vakua. Spodní část formy je klasického typu jako pro ruční kladení. Druhá část formy není, místo ní se používá pružná folie. Pryskyřice je distribuována do předem vložených suchých výztuží. Vakuová technologie pod pružnou folií využívá podtlak k prosycení výztuží. Na výztuže se pokládají další potřebné technologické vrstvy jako odtrhová tkanina, distribuční vrstva, rozvodné kanálky, těsnící pásky a vakuová folie. Vakuum je aplikováno z formy pomocí kanálku, po obvodu je vakuová folie utěsněna těsnící páskou. [3, 4]

Vakuové prosycování je používáno u velkorozměrných dílů, jako jsou kapotáže, lopatky větrných elektráren, trupy a paluby lodí.

Výhodou této technologie je vysoká kvalita, vysoká pevnost a výroba velkoplošných výrobků. Nevýhodou naopak složitý proces a potřeba zkušených pracovníků.

Obr. 8: Technologie vakuového prosycování pod pružnou fólií

Metoda SCRIMP. Je velmi podobná druhé metodě. Rozvod polyesterové nebo vinylesterové pryskyřice zajišťuje hadice a tzv. distribuční médium, které se z povrchu vytvrzeného výrobku sejme (je odděleno od výrobku odtrhovou vrstvou). Krycí fólie zamezuje odpařování reaktivního rozpouštědla (obvykle styren u UP a VE pryskyřice). Mezi nosné vrstvy je možno vložit jádro (pěnové, voštinové) nebo distanční tkaninu. [3, 4]

Tato technologie je vhodná pro výrobu velkoplošných výrobků (chladírenské železniční vagóny, čluny a lodě, kontejnery, karosérie autobusů, listy vysokých větrných elektráren).

## Lisování prepregu

Tato technologie využívá už výztuže předimpregnované vhodnými pryskyřicemi tzv. prepregy. Výztuže se podle přesného plánu kladou do dutiny formy ve více vrstvách. Na poslední konstrukční vrstvy se pokládá tzv. odtrhová (strhávací) tkanina ze syntetických vláken, která usnadňuje další operace (laminování, lepení, povrchové úpravy) tím, že jí lze kdykoliv po vytvrzení lehce strhnout a na vzniklém povrchu pokračovat s dalšími operacemi, aniž by bylo třeba povrch odmašťovat, brousit nebo zdrsňovat. Následuje perforovaná separační fólie a odsávací rohož, která vstřebává přebytečné pojivo a zároveň umožňuje odsát vzduchové bubliny vakuem. Nakonec se aplikuje pružná vakuová fólie nebo pryžová plachetka, která se při obvodu formy přilepí těsnícím tmelem ve formě pásku či hmoty nebo oboustrannou lepící páskou k zajištění funkce vakua. Evakuace vzduchu a přítlak se vyvozuje relativně malým pod tlakem cca 0,3 – 0,9 bar. Poté se všechny materiály ve formě zlisují a celá forma se transportuje do vyhřívací pece nebo autoklávu, protože prepregy vytvrzují při zvýšených teplotách (závisí na druhu použitého prepregu). Formy pro lisování mohou být relativně jednoduché a nákladově nenáročné jako u technologie ručního kladení. [4, 5]

Obr. 9: Technologie lisování prepregu

Výhody:

- vysoký podíl vláknové výztuže

- vysoká kvalita výrobků

- nízký obsah dutin

- vysoká pevnost

- kontrolovaný proces

Nevýhody:

- vysoká cena materiálu

- časově a energeticky náročnější technologie

- poměrně velký odpad

- nutnost skladování při nízkých teplotách

- autokláv nebo vytvrzovací pec

- zařízení pro řezaní prepregu

Aplikace:

- letecký průmysl

- automobilový průmysl (doplňky)

- sportovní potřeby (snowboardy, lyže, tenisové rakety)

- železniční průmysl

- vojenský průmysl

## Lehké RTM

Jedná se o modifikaci klasické technologie RTM, která je v porovnání méně složitější a levnější (odpadají náklady na výrobu jedné poloviny formy). V současné době patří tato uzavřená technologie mezi nejpopulárnější při výrobě kompozitních výrobků.

Technologie výroby:

Samotná technologie (výrobní postup) spočívá v tom, že jedna polovina formy je nahrazena fólií a funkci vstřikovacího tlaku přebírá atmosférický tlak. Nutností pro průběh procesu je vytvoření podtlaku v dutině formy odsávacími ventily na okrajích výrobku.

Při použití lehkého RTM je do spodního dílu formy manuálně kladena sklo–výztuž na případně nanesenou vrstvu gelcoatu a poté je forma uzavřena víkem formy (s také případně nanesenou vrstvou gelcoatu). Následně je uzavřená forma napojena na vývěvu, která vytváří uvnitř formy podtlak. Zde je výhodou nižší tlak oproti RTM, který se pohybuje v rozmezí 0,4 – 1 baru, proto můžeme konstruovat méně robustní formy a to umožnuje výrobu i větších dílců. Současně se vznikem podtlaku ve formě je do formy injektážím kanálem vstřikována směs pryskyřice, která velice rychle a dokonale vyplňuje vnitřní prostor formy a dokonale prosycuje zmíněnou sklo–výztuž. Pozor by se mělo dávat taky na dobu geltimu a tvrdnutí pryskyřice. Máme dvě možnosti umístění vstřikovaní a vakua, a to do středu výrobku, nebo po okraji, tyto dvě možnosti můžeme kombinovat. Tak jako u RTM i zde se jedná o uzavřenou technologii, která omezuje odpar škodlivého styrenu během zpracování a vytvrzovacího procesu. Vzhledem k zpřísňujícím se předpisům na kvalitu pracovního prostředí a snížení emisí do komunálního prostředí nabývají čím dál tím více na důležitosti a rozšíření na úkor ručního kladení a stříkání. Nízkými hodnotami emisí styrenu na pracovišti můžeme tedy zaručit vyšší efektivitu a přilákat kvalifikovanější pracovníky, kteří jsou nezbytně nutní pro výrobní postup a přesné výrobky. [4, 7]

Obr. 10: Princip technolgie Light – RTM

Používané materiály:

Při výrobě dílců technologií lehkého RTM využíváme stejné nebo obdobné materiály jako u klasické technologie RTM. Navíc jsou zde k zajištění funkce vakua ve formě používány těsnící profily a pásky.

Výztuže: Rohože z nekonečného vlákna (např. typ Unifilo) nebo prošívané rohože a speciální komplex – skleněná rohož + vnitřní řídká rohož ze syntetických vláken typu Rovicore nebo Combiflow.

Pojiva: Nejčastěji polyesterové pryskyřice se zabudovaným urychlovačem, v řadě případů ve směsi s levnými plnivy (CaCO3, ATH) pro snížení nákladů a úpravu vlastností, např. snížení hořlavosti a snížení smrštění pro automobilové díly. [4]

Obr. 11: Výztuže a) Unifilo b) Rovicore

Výhody:

- Vysoká produktivita

- Oboustranně hladký povrch

Nevýhody:

- Nižší pevnost výrobku

- Vysoká cena vstřikovacího zařízení

- Vysoká cena forem

Aplikace:

- Nejčastěji automobilový průmysl (nárazníky, boční lemy, spojlery, kapoty, podběhy a mnohé jiné)

- Letecký, lodní a lékařský průmysl

- Lze s ní vytvořit i velice rozměrné výrobky jako je trup lodi.

# Defekty a vady Kompozitních materiálů

Vady kompozitních materiálů můžou vznikat již při návrhu formy, během výrobního procesu nebo pak v provozu, stárnutím a vlivem prostředí. Vznikají vady a poškození jako jsou dutiny, poréznost, delaminace, trhliny v matrici, lom vláken výztuže a další. Tyto vady (poškození) nemusí být nutně viditelné a snadno detekovatelné, mohou však způsobit značnou degradaci tuhosti a ovlivnit pevnost a mez ztráty stability. [8]

Mezi nejčastější chyby, které mohou vznikat při výrobě, jsou:

- Nesprávný návrh formy, špatně navrhnutá vtoková soustava, resp. odvzdušňovací otvory

- Volba materiálu

- Nesprávně uložená sklo–výztuž (pohyb výztuže ve formě při vstřikování)

- Nesprávný tlak/podtlak při výrobním procesu

- Špatně nastavený nebo navrhnutý iniciátor reakce

## Vzduchové bubliny a dutiny

Mezi nejčastější možnou složku ke vzniku vzduchových bublin a dutin patří plynná fáze, která vzniká v kompozitní struktuře. Většinou je tato fáze nežádoucí, jelikož dochází ke snížení mechanických vlastností materiálu a může také způsobit vznik trhlin a následnou delaminaci. Vzduchové bubliny se objevují v matrici při zpracování. Jejich množství je závislé na způsobu výroby a velmi záleží na kvalitě laminování a výrobním procesu, kdy jsou bubliny vytlačovány ze směsi. [9]

Obr. 12: Vzduchové dutiny na povrchu dílce vzniklé nedostatkem gelcoatu

## Delaminace

Delaminace je rovinná separace vrstvy (nebo vrstev) v důsledku poruchy adheze. Na následujícím obrázku je schematicky znázorněna porucha vrstev.

Tato delaminace vzniká například jako důsledek nedokonalé technologie (vzduchová kapsa, místní přehřátí, špatně položená výztužná vrstva, místo bohatší pryskyřicí) nebo po dopadu předmětu kolmo na vrstvy. [9]

Obr. 13: Delaminace

## Pórovitost

Pórovitost může být popsána jako velké množství mikročástic, z nichž každá je příliš malá na to, aby měla strukturální význam nebo mohla být detekována individuálně realistickou kontrolní technikou. Tyto vady vznikají nejčastěji při ručním kladení během vytvrzovacího cyklu a to vlivem zachycení vzduchu nebo vlhkého prostředí. Pórovitost ovlivňuje mechanické vlastnosti, kdy dochází ke snížení pevnosti v tahu, ohybu střihu a tlaku v příčném směru. [9]

Obr. 14: Vady v matrici - pórovitost

## Cizí látky, nečistoty

K zahrnutí (vniknutí) nečistot do kompozitní struktury může dojít při výrobě v důsledku cizích látek náhodně obsažených v používaných materiálech během výroby, např. podkladový papír nebo odlupující se vrstva apod. Tyto nežádoucí látky můžou vyvolat degradační účinky na mechanické vlastnosti a můžou způsobit řadu problémů. Nejčastěji se tyto vady vyskytují u ručního kladení, než u moderních zpracovatelských technologií. Cizí látky jsou detekovatelné řadou metod NDE včetně ultrazvukového scanu. Hledají se potenciální místa a body pro vážnější vady jako je delaminace a roztržení. [9]

Obr. 15: Nečistoty v kompozitní struktuře

## Nespojená vrstva (Disbond)

Tento defekt vzniká u kompozitních sendvičových struktur v oblasti spojovaných vrstev (nejčastěji mezi jádrem a vnější vrstvou). Hlavním důsledkem může být špatná přilnavost lepidla k vrstvám, špatně zvolené zatížení např. při lisování nebo poškození při nárazu. Rozptyl vad nemusí být viditelný ihned z vnější strany, pokud jsou vady těsné a slabé, musí se zjistit pomocí některé z metod NDE (ultrazvuk). [9]

Obr. 16: Nespojená vrstva laminátu s jádrem

## Vady vláken

Tyto vady jsou vždy pravděpodobné a mohou být považovány za jednu ze základních vlastností materiálu (vláken). Přítomnost samotných defektů (zlomená vlákna, zvrásnění a zvlnění vláken) je jedním z konečných omezujících faktorů při určování pevnosti a někdy mohou být vadná vlákna identifikovaná jako místa, odkud byl zahájen růst poškození struktury. Tento typ defektů je obzvláště znepokojivý pro letecké a kosmické komponenty s vysokou celistvostí. Pro charakterizaci poškození se používají opět ultrazvukové obrazy a scany. [9]

Obr. 17: Vady vláken

## Deformace sendvičových struktur

Z dosud provedených experimentů je zřejmé, že u sendvičů zatížených v tlaku se objevuje celá řada různých modů porušení, které můžeme obecně rozdělit do 2 kategorií:

Nestability

- ztráta stability celé struktury – velká délka půlvlny, při velké štíhlosti (Obr. 18: A).

- vytvořením smykového lemu – není lokální porucha, ale forma celkové ztráty stability, kdy délka vlny je velmi malá kvůli nízkému modulu pružnosti ve smyku. Lem se objeví náhle a obvykle způsobí, že se výplň v lemu poruší nebo se usmykne lepidlo (Obr. 18: B).

- zvlnění vnější desky (z angl. wrinkling) - lokální nestabilita, vybočení samotných vnějších vrstev – malá délka půlvlny způsobená nedostatečnou rovinou nebo ohybovou tuhostí a elastickými vlastnostmi jádra. Vnější vrstvy se mohou zdeformovat buďto dovnitř nebo ven, záleží na pevnosti v tlaku výplně vzhledem k napětí v tahu lepidla (Obr. 18: C). [8]

Materiálová porucha

- odtržení vnějších vrstev od výplně a jejich vyboulení = (nedostatečná pevnost lepidla) (Obr. 18: D).

- materiálová porucha vnějších vrstev = (příliš křehký materiál vnější vrstvy a příliš tažný materiál výplně).

- porucha výplně a následné vyboulení vnějších vrstev = (smyková deformace jádra, nedostatečná pevnost a houževnatost). [13]

Obr. 18: Deformace sendvičové struktury za působení tlaku [8]

Deformace při ohybu sendvičové struktury:

Při stanovení elastických a pevnostních charakteristik zkouškou ohybem se předpokládá lineární rozdělení normálových napětí po průřezu. Hodnoty pevnosti v ohybu závisí výrazně na poloze vláken vzhledem k neutrální rovině. Zkouška ohybem probíhá při tří nebo čtyřbodovém uložení.

Při zkoušce tříbodovým ohybem (Obr. 19) existuje ve zkušebním tělese napjatost s maximálním zatížením a definovaným místem lomu v bodě zatíženi, tj. ve středu délky tělesa. Maximální smykové napětí leží mezi vrstvami uprostřed tloušťky tělesa. [3]

Obr. 19: Tří bodový ohyb [8]

Při ohybu v praxi vznikají následující typy deformací sendvičové konstrukce

- Smyková porucha jádra (Obr. 20: A).

- Microbuckling (objeví se, když axiální napětí na tlačené straně dosáhne kritického napětí, obvykle pod zatěžovacím prvkem) (Obr. 20: B).

- Lokální protlačení (indetance) (Obr. 20: C).

- Zvlnění desky (z angl. wrinkling) krátké vlny na horní desce, můžeme na to pohlížet jako na nosník zatížený axiálním tlakem podepřený elastickým podkladem – jádrem (ztráta stability) (Obr. 20: D). [8]

Obr. 20: Druhy deformací u tří bodového ohybu [8]

|  | Praktická část |
| --- | --- |

# CÍle Praktické části

Cílem praktické části je volba vhodné kompozitní aplikace pro vakuové prosycování, která bude sloužit k výrobě zkušebních desek. Do procesu výroby bude přidáno plnivo (retardér hoření ATH tzv. hydroxid hlinitý) a to o různém množství (0 až 50%). Pří
výrobě budou sledovány infuzní procesy a vliv množství plniva na výsledné fyzické, chemické a mechanické vlastnosti. Vyrobené prototypy budou dále nařezány na velikost zkušebních tělísek pro jednotlivé zkoušky a následně otestovány na sérii předem dohodnutých testů.

Experimentální část diplomové práce se bude vyrábět v prostorách UVI na UTB ve Zlíně a jedna zkouška bude probíhat ve firmě FORM s.r.o., která se zabývá výrobou kompozitních materiálů, laminátových výrobků a termoplastů.

Hlavní body pro dosažení stanovených cílů práce:

- Volba vhodné technologie

- Materiálová skladba zkušebních vzorků

- Výroba vzorků pomocí vakuové infuze

- Testování mechanických vlastností dle norem: Zkouška ohybových vlastností dle ČSN ISO 178, Zkouška tahových vlastností dle ČSN ISO 527-4

- Zkoušky hořlavosti: zkouška žhavou/horkou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11, ČSN EN 60695-2-12, limitní kyslíkové číslo dle ČSN ISO 4589-2

- Vyhodnocení dosažených výsledků

- Závěr

# Kompozitní aplikace vhodné pro vakuové prosycování

Výrobky, které jsou vyrobeny pomocí vakuového prosycovaní, mají hned několik výhod. Mezi hlavní patří: tvarová stálost, tuhost, odolnost proti nárazům, vysoká pevnost a zároveň nízká hmotnost výsledného produktu, vysoká odolnost vůči UV záření, fyzikálním a chemickým vlivům. Velkou výhodou metody vakuové infuze je i uzavřený výrobní proces, který je mimořádně šetrný z pohledu ochrany zdraví pracovníků. Tato technologie slouží především k výrobě velkorozměrných a tvarově jednodušších výrobků. Není naopak vhodná pro velkosériovou výrobu, složité (specifické) tvary a malé výrobky.

Vhodnými a také často vyráběnými produkty vakuovou infuzí jsou např. v lodním průmyslu – lodě, kajaky, čluny, ve stavebnictví – lopatky a kryty větrných elektráren a v dopravním průmyslu - obložení, krytky, panely.

Veslice Liteboat:

Pro výrobu nejlehčích rekreačních veslic na světě používá Liteboat inovativní výrobní proces a to technologii vakuové infuze. Veslice Liteboat jsou vyráběny ve Francii z kompozitních materiálů metodou vakuové infúze, která umožňuje výrobu mimořádně pevných a současně velmi lehkých lodí (spotřebovává se malé množství pryskyřice), které si dlouhodobě zachovávají původní vlastnosti. [18]

Obr. 21: Veslice Liteboat

Výroba Liteboat:

Do požadované formy se navrství jednotlivé materiály, uzavře se speciálním materiálem a posléze se pomocí sofistikované technologie napumpuje pryskyřice do materiálu. Tímto způsobem se zaručuje, že bude výrobek souvisle a pravidelně prosycen, bez žádných bublin a vad. Do materiálu se napumpuje přesně takové množství pryskyřice, kolik je potřeba. Výrobek následně necháme vytvrdit (vyschnout) a to buď za pokojové teploty nebo za vysoké teploty ve speciálních pecích.

Výrobní proces veslic Liteboat je ke zhlédnutí zde: http://www.liteboat.fr/cs/technologie/

Větrné turbíny:

Vhodnou aplikací pro vakuové prosycování je také výroba větrné turbíny. Zde se zaměřuje především na váhu, protože ocelové a podobné konstrukce by byly pro tuto produkci velmi těžké, nákladné a nepraktické. V případě vakuové infuze jsme schopni vyrábět velmi dlouhé ramena lopatek s mimořádně nízkou hmotností, s požadovanou tuhostí, pevností a odolností proti poškození. Účelem větrné turbíny je přeměnit větrnou energii na elektrickou energii. Při přenášení lopatek vzduchem vzniká v ložiskách a podpěrách tření, které snižuje účinnost turbíny. Pro výrobu lehkých aerodynamických lopatek a ke snížení tření v těchto oblastech se proto používají pokročilé kompozitní materiály a již zmiňovaná technologie pomocí vakuové infuze. [17]

Obr. 22: Větrná turbína

# výroba desek a zkoumání infůzních procesů

K výrobě zkušebních vzorků pomocí vakuové infuze byly použity dostupné materiály, které se rovněž využívají v současném výrobním průmyslu. Byla vybrána skelná tkanina AEROGLASS 200, epoxidový systém LH 210 (pryskyřice) / H 10 (tužidlo) a plnivo ATH (hydroxid hlinitý). Nezbytnou součástí jsou také pomocné materiály, ze kterých se celý systém skládá.

## Materiálová skladba zkušebních vzorků

Skelná tkanina:

Středně hrubá skelná tkanina 198g/m2 slouží jako univerzální typ. Často se používá pro první a poslední vrstvy středně velkých laminátů. Je vhodná také jako konstrukční tkanina. Díky své konstrukci se při stříhání netřepí a nevypadávají uvolněná vlákna a je odolná proti defektům při manipulaci a ukládání do forem. S úspěchem se dobře stříhá i v diagonálním směru. Dodává se v plátnové vazbě.

Pryskyřice LH 210:

Jedná se o nízkoviskózní pryskyřici na bázi pryskyřice typu bifenol A, obsahující určité množství bifunkčního reaktivního ředidla. Tato pryskyřice má velmi dobrou odolnost proti krystalizaci za nízkých teplot. Její velmi nízká viskozita umožňuje dobrou manipulaci při aplikacích, zejména při laminování. Vytvrzený systém se vyznačuje vysokou tvrdostí i chemickou odolností a předurčuje tuto pryskyřici k použití pro výrobu kompozitu. Pryskyřice LH 210 je rovněž použitelná jako surovina pro nátěrové systémy a ostatní civilní průmyslová odvětví. Další vlastnosti pryskyřice jsou uvedené v (Tab. 2). Tyto informace jsou poskytovány výrobcem. [P II]

Tab. 2: Vlastnosti pryskyřice LH 210

| Chemické a fyzikální vlastnosti Hodnota |  |
| --- | --- |
| Viskozita při 25°C | 0,7 – 0,9 Pa/s |
| Měrná hmotnost při 25°C | 1,15 kg/l |
| Epoxidová molární hmotnost | 166-182 g |
| Bod zápalu (PMCC) | 149 °C |
| Teplota vytvrzení | Od 10 °C |
| Poměr míchání (váhové) | 100:45 |
| Doba zpracovatelnosti | 30 min. |

Tužidlo H 10:

Tužidlo H 10 se používá k vytvrzení epoxidových systémů se zvýšenou UV stabilitou především pro odlévací, laminační, krycí a lepidlové epoxidové systémy. Předností výrobků je excelentní hladkost a dobré povrchové vlastnosti. Toto tužidlo je vhodné pro výrobu laminátů se sklenými tkaninami Porcher nebo Interglass. Další vlastnosti tužidla jsou uvedené v (Tab. 3). Tyto informace jsou poskytovány výrobcem. [P I]

Tab. 3: Vlastnosti Tužidla H 10

| Chemické a fyzikální vlastnosti Hodnota |  |
| --- | --- |
| Viskozita při 25°C | 50 – 150 mPas |
| Aminový ekvivalent | 93 g |
| Nejnižší zpracování | Při 10 °C |
| Hustota při 20°C | 1.02 ± 0,02 g/cm3 g/cm3 |
| Doba zpracovatelnosti | 15 – 25 min. |

Plnivo – retardér hoření ATH (Hydroxid Hlinitý)

ATH patří mezi nejčastěji používané plniva. Získává se z bauxitové horniny, která je směsí
oxidů hliníku, železa a dalších prvků. Díky svým vynikajícím fyzikálním vlastnostem má
výbornou chemickou odolnost a trvanlivost. Je dostatečně tvrdý, aby zajistil nárazovou
odolnost materiálu, ale zároveň měkký, aby mohl být opracováván běžnými nástroji. Čistý
je translucentní (průsvitný). ATH je nejen nehořlavý, ale navíc působí jako přirozený
retandant hoření. Je hydrát, obsahuje ve své molekule vázanou vodu, která se při hoření
uvolňuje ve formě páry. Další vlastnosti hydroxidu hlinitého jsou uvedeny v (Tab. 4). [10]

Tab. 4: Vlastnosti Plniva ATH

| Chemické a fyzikální vlastnosti |  |
| --- | --- |
| Vzhled a vůně | bílý prášek, bez zápachu |
| Bod varu | 100°C |
| Bod tání | 300°C |
| Rozpustnost ve vodě | Ano |
| Hustota | 2,42g/cm3 |
| pH | Nerozpustný |
| Hustota par | slabé základní |
| Samovznícení | Ne |
| NFPA hodnocení | Zdraví: 1:Hořlavost: 0, Reaktivita: 0 |
| Stabilita | Za normálních podmínek stabilní |
| Vzplanutí | Není považován za požár |

## Postup výroby zkušebních desek

Jako první bylo zapotřebí si zvolit a přichystat formu tak, aby byl povrch pevný a hladký. Pro náš experiment byla použita velká tabule skla, kterou jsme zbavili nečistot z předešlé výroby kompozitních součástí. Tato forma není určena přímo pro vakuovou infuzi, ale pro výrobu našich desek byla plně dostačující.

Po zbavení nečistot na povrchu formy jsme nanesli na celou plochu skla separační pastu. Tato pasta se nanáší na povrch pomocí hadříku a krouživým pohybem je roztírána po ploše skla. Nanesená vrstva se nechá cca. 3 minuty zaschnout a poté následuje leštění povrchu formy a to pomocí suchých papírových ubrousků. Takto se celý proces minimálně 3x opakuje tak, aby byl povrch co nejvíce čistý a lesklý.

Po vyčištění povrchu formy si nastříháme zvolenou skelnou tkaninu tak, abychom využili co nejvíce prostoru formy, ale aby nám zůstalo ještě dostatek místa na pomocné materiály k vakuové infuzi. V našem případě jsme zvolili velikost skelné tkaniny cca. 600 x 400mm.

Obr. 23: Skelné tkanina Aeroglass 200

V dalším kroku se na skleněnou formu začnou pokládat pomocné materiály. Jako první pokládáme černou oboustrannou lepící pásku, která je z každé strany cca. o 3 cm větší než jsou rozměry skelné tkaniny. Tato páska slouží k přichycení spirálové hadice, která odvádí přebytečnou pryskyřici z výrobku do rezervoáru přes polyethylenové „T“ kolínko, které je umístněné kdekoliv po obvodu spirálové hadice a je propojeno s plnou hadicí, která vede do rezervoáru.

V další části se již na připravenou skelnou tkaninu pokládá tzv. odtrhová tkanina, která slouží, po vytvrdnutí systému, k odstranění všech pomocných materiálu, které byly použity při vakuové infuzi. Pro snadnější odformování je odtrhová tkanina o něco větší než skelná a to tak, aby nepřesahovala lepící pásku se spirálovou hadicí, protože by tam mohly v konečném důsledku vzniknout vzduchové bubliny a dutiny. Další vrstvou, která se pokládá přímo na odtrhovou tkaninu je rozvodná síť (nebo-li distribuční médium), která slouží především k rychlejšímu rozvodu pryskyřice po vyráběné ploše. Rozměry rozvodné sítě jsou stejné jako rozměry skelné tkaniny.

Obr. 24: Odtrhová tkanina

Na konec se pokládá na rozvodnou síť RIC konektor, kterým se do systému přivádí pryskyřice a zároveň nám slouží jako rozváděcí kanál. Poloha tohoto konektoru se volí kdekoliv na vyráběné ploše, nejčastěji však ve středu.

Poslední fází je uzavření formy pomocí vakuové fólie, která musí být bez porušení a trhlin, aby se dosáhlo 100% těsnosti pro vytvoření vakua. Rozměry této fólie musí být dostatečně velké a to o 30-35% větší, než je obvod formy. Vakuová fólie se na formu přilepí pomocí oboustranné lepicí pásky, která je umístěna po obvodu formy. V některých místech vzniknou tzv. ucha, které slouží pro lepší uzavření a těsnění formy. V dalším kroku dojde k utěsnění hadic, které vstupují a vystupují ze systému. Nakonec vyzkoušíme systém nanečisto, pokud někde uniká vzduch, musí být tato příčina odstraněna.

Obr. 25: Uzavření formy a zkouška podtlaku ve formě

Na (Obr. 26) můžeme vidět zjednodušenou technologii vakuové infuze. Přes hadici a rozváděcí kanál se do systému přivádí pryskyřice. Všechny hadice, které vstupují a vystupují ze systému, jsou rovněž utěsněny pomocí oboustranné lepicí pásky. K takto uzavřenému systému připojíme rezervoár, který je napojen na vakuovou pumpu. Pomocí vývěvy dojde uvnitř formy k vysání všeho vzduchu. Zjistíme tak, zda nám tento systém těsní a neuniká nikde vzduch. Pokud by tomu tak bylo, musíme tuto příčinu co nejdříve odstranit a těsnost vyzkoušet znovu. Když je všechno v pořádku a vzduch nikde neuniká, musíme uvnitř formy dosáhnout podtlak min. 0,9 bar. Pokud se podtlak na této hodnotě nebo i větší drží delší dobu, můžeme začít do formy přivádět z nádoby směs pryskyřice. Před přidáním pryskyřice do systému musí být tato složka promíchána s tužidlem popř. s nějakým plnivem. V našem případě se jednalo o plnivo ATH (hydroxid hlinitý). Množství a časy gelace pryskyřice jsou v tabulce (Tab. 7 -11). Přívod pryskyřice zastavíme tehdy, jakmile nám dojde namíchaná směs, která nám musí stačit na prosycení celé formy nebo když pryskyřice začne vnikat do rezervoáru. Ve většině případů se dá obsah potřebné pryskyřice na prosycení výztuže určit z hmotnosti suché výztuže nebo pomocí simulačních programů Polyworx: Resin Transfer Moulding and Vacuum Infusion, a PAM-RTM (Composite Moulding Simulation Software).

Důležitým faktorem při vytvrzování je také teplota. Plného vytvrzení se dosáhne až při vyš-
ších teplotách, kterých dosáhneme v teplotních komorách. Teplota se ale nesmí zvýšit nad
danou hodnotu pryskyřice, mohly by se totiž zhoršit mechanické vlastnosti výrobku. V našem případě probíhalo vytvrzování za pokojové teploty. Formu jsme odformovali vždy po
24 hodinách. Po odformování se povrch vzorku neopracovával.

Obr. 26: Vakuová infuze

Technologický postup:

Pro výrobu dalších zkušebních prototypů byla technologie výroby stejná, s tím rozdílem, že jsme do směsi pryskyřice a tužidla přidávali určité množství plniva ATH. Proto nebudeme popisovat další výrobní postupy, ale odkážeme se na technologický postup v tabulce (Tab. 5).

Tab. 5: Technologický postup výroby prototypu

| 1 | Příprava formy – vyčištění, nanesení separační pasty, leštění povrchu formy. |
| --- | --- |
| 2 | Nastříhání zvolených materiálů (tkaniny) na požadovaný rozměr a kladení na formu |
| 3 | Po obvodu naskládané tkaniny nalepíme lepící pásku k přichycení spirálové hadice a „T“ kolínka. |
| 4 | Pokládáme pomocné materiály – odtrhová tkanina, rozvodná síť, rozvodný kanál, hadice k rezervoáru a pro přívod směsi pryskyřice |
| 5 | Uzavření formy pomocí vakuové fólie, vytvoření podtlaku a zkouška těsnosti |

## Vlastnosti a skladba vyrobených desek

V (Tab. 6) jsou popsány použité materiály a směsi pro výrobu zkušební prototypů. Tato skladba je pro všechny prototypy stejná. Liší se pouze v hmotnosti sklené tkaniny, použitém množství plniva, umístnění rozvodného kanálu a zastavení přítoku pryskyřice. V (Tab. 7 – 11) je uvedeno přehledné složení vyrobených prototypů.

Tab. 6: Použité materiály pro výrobu desek

| Skladba vyrobených prototypů |  |
| --- | --- |
| Materiál tkaniny | Skelná tkanina AEROGLASS (200g/m2) |
| Počet vrstev tkaniny | 5 |
| Pryskyřice | Epoxidová LH 210 |
| Tužidlo | H10 |
| Poměr - pryskyřice: tužidlo | 100:45 |
| Hmotnost směsi | 500g |
| Technologie | Vakuová infuze |

Tab. 7: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 1

| Prototyp č. 1 |  |
| --- | --- |
| Hmotnost skelných vláken | 272g |
| Plnivo (Hydroxid hlinitý) | 0% |
| Umístnění rozváděcího kanálu | Ve středu desky |
| Zastavení přítoku pryskyřice | 6:29 min |

Tab. 8: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 2

| Prototyp č. 2 |  |
| --- | --- |
| Hmotnost skelných vláken | 265g |
| Plnivo (Hydroxid hlinitý) | 5% |
| Umístnění rozváděcího kanálu | Ve středu desky |
| Zastavení přítoku pryskyřice | 7:38 min |

Tab. 9: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 3

| Prototyp č. 3 |  |
| --- | --- |
| Hmotnost skelných vláken | 263g |
| Plnivo (Hydroxid hlinitý) | 15% |
| Umístnění rozváděcího kanálu | Ze strany desky |
| Zastavení přítoku pryskyřice | 12:19 min |

Tab. 10: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 4

| Prototyp č. 4 |  |
| --- | --- |
| Hmotnost skelných vláken | 270g |
| Plnivo (Hydroxid hlinitý) | 25% |
| Umístnění rozváděcího kanálu | Ze strany desky |
| Zastavení přítoku pryskyřice | 15:29 min |

Tab. 11: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 5

| Prototyp č. 5 |  |
| --- | --- |
| Hmotnost skelných vláken | 269g |
| Plnivo (Hydroxid hlinitý) | 50% |
| Umístnění rozváděcího kanálu | Po obvodu desky |
| Zastavení přítoku pryskyřice | 23:33 min |

## Řezání vzorků

Po výrobě všech kompozitních prototypů, byly dané vzorky před zkoumáním mechanických vlastností a zkoušek hořlavosti nejprve orýsovány a následně nařezány na požadovaný rozměr. Rozměry všech zkušebních vzorků byly zvoleny podle daného typu zkoušky:

- Ohybová zkouška:		rozměr 40 x 20 mm

- Tahová zkouška:		rozměr 150 x 20 mm

- Zkouška žhavou smyčkou:	rozměr 75 x 75 mm

- Kyslíkové číslo:		rozměr 150 x 10 mm

Pro řezání vzorků byla použita úhlová bruska s řezacím kotoučem. Nezbytnou součástí byl také příslušný ochranný oděv s přilbou a respirátorem, protože při řezání kompozitních materiálů (zejména skelných vláken) vznikají velmi malé částice, které by mohly proniknout hluboko do plic. Prach se může do těla dostávat i kůží a způsobovat různé kožní problémy a nemoci.

## Sledování infuzních procesů

Při výrobě všech kompozitních prototypů jsme sledovali vliv množství plniva na viskozitu pryskyřice a rychlost rozvodu pryskyřice po výrobku od rozváděcího kanálu. Pro náš experiment jsme také umístili vtoky na 3 různá místa, které můžeme vidět na obrázku (Obr. 27).

Obr. 27: Umístnění vtoků při výrobě desek

U prvního i druhého prototypu byl zvolen vtok uprostřed a jako rozváděcí kanál byl použitý RIC konektor. Hadice do rezervoáru byla napojena na pravé straně formy. Množství procent plniva bylo 0 a 5 %.  Na vakuovou fólii jsme si od místa vtoku zaznačili černou fixou body po 80 mm, které pro nás znamenali časové měření, při níž dojde k prosycení skelné tkaniny. Porovnání časových údajů můžeme vidět v tabulce (Tab. 12).

Tab. 12: Časové údaje prototypu č. 1 a 2

| Umístnění vtoku: střed |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost od vtoku | 80mm | 160mm | 240mm |
| Čas prosycení při 0% plniv | 0:42 min | 2:04 min | 4:35 min |
| Čas prosycení při 5% plniv | 0:50 min | 2:33min | 4:52 min |

U prototypu č. 3 a č. 4 byla výroba a měření obdobné jako u prvních dvou vzorků s tím rozdílem, že rozváděcí kanál nebyl umístněný uprostřed, ale na levém okraji vyráběné desky. Jako rozváděcí kanál byla použitá spirálová hadice. Hadice byla do rezervoáru umístněná na opačném konci výrobku, než byl vtok do soustavy. Množství procent plniva činil 15 a 25 %. Porovnání časových údajů při jiném umístnění rozváděcího kanálu a vyšším obsahu plniv je vidět v tabulce (Tab. 13).

Tab. 13: Časové údaje prototypu č. 3 a 4

| Umístnění vtoku: levá strana desky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost od vtoku | 80mm | 160mm | 240mm | 320mm |
| Čas prosycení při 15% plniv | 1:03 min | 2:12 min | 3:50 min | 6:00 min |
| Čas prosycení při 25% plniv | 1:31 min | 2:48 min | 4:52 min | 7:22 min |

Obr. 28: Prosycení tkaniny pryskyřicí a umístnění vtoku na levém okraji desky

U posledního prototypu č. 5 byl rozváděcí kanál (opět spirálová hadice) umístněný po celém obvodu formy. Hadice byla do rezervoáru napojena uprostřed výrobku, k němuž se ale směs pryskyřice skrz malou viskozitu vůbec nedostala (Obr. 29). Rychlost rozvodu pryskyřice zde dosahovala cca. 10 mm za 2 min. Tento vzorek nebyl nakonec ani použit pro testování, protože při odformování byla vidět nestabilita a praskání vrstev (Obr. 30). Důvodem této vady bylo velké množství obsahu plniva (50%) a nedostatečné prosycení vrstev skrz malou viskozitu a velkou hustotu směsi pryskyřice. Časy zastavení přítoku pryskyřice po prosycení celé vrstvy výrobku jsou pro všechny prototypy uvedeny v tabulkách (Tab. 7-11).

Obr. 29: Prosycení tkaniny pryskyřicí a umístnění vtoku po obvodu prototypu

Obr. 30: Vady vyrobeného prototypu  č. 5

# experimentální testování vyrobených těles a jejich optimalizace

Všechny vzorky byly rozděleny podle použitého množství plniva a byly podrobeny mechanickým zkouškám a zkouškám hořlavosti. Zjišťování všech těchto vlastností je velmi důležité pro použití kompozitu v praxi. Z každé desky byl nařezán stejný počet kusů pro jednotlivé série testů. Pro mechanické zkoušky po 10 kusech a pro zkoušky hořlavosti po 7 kusech. Rozměry vzorků jsou uvedeny v kapitole (6.4 řezání vzorků).

## Mechanické zkoušky – TAH

Pro testování zkušebních vzorků na tah byl použit univerzální zkušební stroj ZWICK 1456. Technické parametry stroje jsou uvedeny v kapitole 7.2. K tomuto stroji byly následně proti sobě upevněny a seřízeny pneumatické čelisti trhacího zařízení. Zkušební vzorek se rovnoměrně upne mezi čelisti a po zafixování tvaru se začne zatěžovat tahovou silou F, dokud nedojde k přetržení nebo jinému porušení. Tato síla se zaznamenává do programu TestXpert, který je uložen na počítači vedle testovacího zařízení.

Obr. 31: Zkušební stroj Zwick 1456 s pneumatickými čelisti pro zkoušku na tah

Pro náš experiment byly z naměřených dat použity pouze veličiny vyhodnocující: modul pružnosti v ohybu E [MPa], pevnost v ohybu σm [MPa], maximální prodloužení ɛ [%] a maximální práce W [J].

### Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 1

Tab. 14: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 1

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12000 | 306 | 0,8 | 3313,89 |
| 2 | 12000 | 300 | 0,8 | 3172,08 |
| 3 | 13200 | 336 | 1 | 3548,52 |
| 4 | 13300 | 334 | 0,9 | 3583,12 |
| 5 | 11400 | 323 | 0,9 | 2825,04 |
| 6 | 11900 | 309 | 0,9 | 3453 |
| 7 | 12300 | 284 | 0,8 | 2921,33 |
| 8 | 12000 | 295 | 1 | 3108,09 |
| 9 | 11800 | 308 | 0,9 | 2931,78 |
| 10 | 11600 | 295 | 0,8 | 2610,47 |
| x̄ | 12150,00 | 309,00 | 0,88 | 3146,73 |
| s | 597,08 | 16,30 | 0,07 | 310,45 |
| v | 4,91 | 5,28 | 8,50 | 9,87 |

Obr. 32: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 1

### Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 2

Tab. 15: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 2

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11800 | 292 | 0,8 | 2728,07 |
| 2 | 10700 | 279 | 0,7 | 2404,09 |
| 3 | 10500 | 263 | 0,7 | 2371,52 |
| 4 | 12000 | 308 | 0,8 | 2886,05 |
| 5 | 11900 | 319 | 0,9 | 2849,39 |
| 6 | 13400 | 342 | 0,9 | 3400,64 |
| 7 | 11700 | 299 | 1 | 2779,16 |
| 8 | 11200 | 294 | 0,8 | 2759,74 |
| 9 | 12300 | 319 | 0,9 | 3294,75 |
| 10 | 12100 | 315 | 0,9 | 3175,53 |
| x̄ | 11760,00 | 303,00 | 0,84 | 2864,89 |
| s | 787,65 | 21,44 | 0,09 | 325,86 |
| v | 6,70 | 7,08 | 10,91 | 11,37 |

Obr. 33: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 2

### Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 3

Tab. 16: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 3

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11100 | 284 | 0,9 | 2792,71 |
| 2 | 10500 | 275 | 0,8 | 2491,42 |
| 3 | 11300 | 283 | 0,9 | 2824,85 |
| 4 | 11600 | 287 | 0,9 | 2908,49 |
| 5 | 11800 | 291 | 0,9 | 2938,47 |
| 6 | 12000 | 291 | 1 | 2909,02 |
| 7 | 11900 | 293 | 0,9 | 2993,4 |
| 8 | 11200 | 283 | 0,9 | 2990,75 |
| 9 | 10700 | 275 | 0,8 | 2430,46 |
| 10 | 10100 | 264 | 0,7 | 2320,08 |
| x̄ | 11220,00 | 282,60 | 0,87 | 2759,97 |
| s | 601,33 | 8,56 | 0,08 | 237,35 |
| v | 5,36 | 3,03 | 8,98 | 8,60 |

Obr. 34: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 3

### Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorku č. 4

Tab. 17: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 4

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8950 | 239 | 0,9 | 2163,44 |
| 2 | 9970 | 278 | 0,8 | 2567,29 |
| 3 | 10200 | 289 | 0,9 | 3003,38 |
| 4 | 9950 | 279 | 0,8 | 2501,4 |
| 5 | 8540 | 220 | 0,6 | 1931,62 |
| 6 | 10400 | 304 | 0,9 | 3310,5 |
| 7 | 10400 | 283 | 0,9 | 2455,29 |
| 8 | 10100 | 275 | 0,7 | 2124,64 |
| 9 | 11000 | 295 | 1 | 2859,1 |
| 10 | 10000 | 258 | 0,8 | 2274,22 |
| x̄ | 9951,00 | 272,00 | 0,83 | 2519,09 |
| s | 677,01 | 24,59 | 0,11 | 408,70 |
| v | 6,80 | 9,04 | 13,25 | 16,22 |

Obr. 35: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 4

## Mechanické zkoušky – OHYB

U ohybové zkoušky se jednalo o tzv. tříbodový ohyb. Pro zkoušku byl použit stejný zkušební stroj jako na tah, s tím rozdílem, že v dolní části byly pneumatické čelisti nahrazeny dvěma podpěry. V horní části byl upevněn příčník, který směřoval doprostřed mezi dvě podpěry a zatěžoval zkušební vzorky silou F. U testování vzorků poté dochází buď k porušení struktury nebo k trvalé deformaci, což může zapříčinit vyklouznutí z podpěr. Všechny údaje se opět zapisují do počítače, který je uložen vedle testovacího zařízení. Tato metoda patří taktéž mezi statické a vyhodnocuje pevnost v ohybu a modul pružnosti.

Obr. 36: Zkušební stroj Zwick 1456 s podpěry a příčníkem pro zkoušku na ohyb

Podmínky měření:
Teplota okolí: 21°C, Vzdálenost podpor: 30 mm, Rozměr vzorků: 20x40 mm

Tab. 18: Technické parametry stroje Zwick 1456

| Strojová výška | 1284 mm |
| --- | --- |
| Celková výška | 2012 mm |
| Celková šířka | 630 mm |
| Šířka pracovního prostoru | 420 mm |
| Hmotnost | 150 mm |
| Max. zkušební síla | 20 kN |
| Max. rychlost posuvu příčníku | 750 mm.min-1 |
| Extenzometry měření protažení | macro, přídavný |
| Vyhodnocovací software | master – tah, standard - ohyb a tlak, standardní hysterezní (cyklické zkoušky) |

### Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 1

Tab. 19: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 1

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8710 | 138,00 | 2,10 | 176,30 |
| 2 | 9480 | 150,00 | 2,40 | 180,11 |
| 3 | 8620 | 135,00 | 1,70 | 144,07 |
| 4 | 9100 | 147,00 | 1,90 | 156,01 |
| 5 | 9310 | 146,00 | 2,30 | 174,82 |
| 6 | 9140 | 148,00 | 2,20 | 172,12 |
| 7 | 8730 | 144,00 | 1,90 | 143,36 |
| 8 | 8970 | 147,00 | 2,00 | 163,72 |
| 9 | 8770 | 143,00 | 1,90 | 143,09 |
| 10 | 8800 | 148,00 | 2,10 | 151,06 |
| x̄ | 8963,00 | 144,60 | 2,05 | 160,47 |
| s | 271,59 | 4,52 | 0,20 | 14,00 |
| v | 3,03 | 3,13 | 9,82 | 8,73 |

Obr. 37: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 1

### Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 2

Tab. 20: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 2

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7510 | 126 | 1,9 | 149,21 |
| 2 | 7080 | 118 | 1,7 | 120,98 |
| 3 | 7440 | 123 | 2,1 | 150,62 |
| 4 | 7760 | 127 | 2,3 | 159,91 |
| 5 | 7420 | 120 | 1,8 | 149,82 |
| 6 | 7570 | 123 | 2,1 | 151,28 |
| 7 | 8460 | 130 | 2,3 | 166,38 |
| 8 | 8110 | 126 | 2,1 | 161,46 |
| 9 | 8180 | 126 | 2,1 | 155,19 |
| 10 | 8050 | 125 | 2,1 | 161,66 |
| x̄ | 7758,00 | 124,40 | 2,05 | 152,65 |
| s | 406,44 | 3,32 | 0,19 | 11,98 |
| v | 5,24 | 2,67 | 9,06 | 7,85 |

Obr. 38: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 2

### Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 3

Tab. 21: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 3

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7370 | 80,4 | 1,7 | 83,57 |
| 2 | 8020 | 103 | 2,2 | 124,15 |
| 3 | 7600 | 90,9 | 2 | 100,87 |
| 4 | 6990 | 79,3 | 1,7 | 79,02 |
| 5 | 7300 | 83,5 | 1,9 | 89,15 |
| 6 | 6890 | 74,2 | 1,7 | 78,11 |
| 7 | 7820 | 91,4 | 2,1 | 110,06 |
| 8 | 7230 | 85,3 | 1,9 | 94,19 |
| 9 | 7400 | 83,1 | 1,7 | 83,82 |
| 10 | 7410 | 87,5 | 1,9 | 81,08 |
| x̄ | 7403,00 | 85,86 | 1,88 | 92,40 |
| s | 326,93 | 7,58 | 0,17 | 14,38 |
| v | 4,42 | 8,83 | 9,15 | 15,56 |

Obr. 39: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 3

### Výsledné hodnoty ohybové zkoušky vzorku č. 4

Tab. 22: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 4

| Počet vzorků | E [MPa] | σmf [MPa] | ε [%] | W [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7450 | 81,30 | 1,90 | 90,74 |
| 2 | 8130 | 101,00 | 2,30 | 117,34 |
| 3 | 7010 | 78,50 | 1,80 | 83,82 |
| 4 | 7190 | 82,90 | 1,70 | 81,82 |
| 5 | 7300 | 87,70 | 2,30 | 109,40 |
| 6 | 6940 | 71,70 | 1,30 | 47,07 |
| 7 | 7400 | 79,70 | 1,60 | 65,77 |
| 8 | 7260 | 78,70 | 1,90 | 92,65 |
| 9 | 7150 | 74,20 | 1,90 | 89,64 |
| 10 | 6830 | 68,90 | 1,30 | 45,56 |
| x̄ | 7266,00 | 80,46 | 1,80 | 82,38 |
| s | 343,60 | 8,59 | 0,33 | 22,50 |
| v | 4,73 | 10,68 | 18,26 | 27,31 |

Obr. 40: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 4

## Zkouška žhavou smyčkou

Jedná se o požární zkoušku používající bezplamenný zdroj zapálení. Žhavá smyčka je specifická smyčka z odporového drátu, která se elektricky zahřívá na určenou teplotu. Hrot žhavé smyčky se na specifikovanou dobu přivede do kontaktu se zkušebním vzorkem a provede se řada pozorování a měření. Výsledek je poté považován za charakteristickou hodnotu patřící do vlastností zkoušeného plastu/kompozitu. Pro zkoušky žhavou smyčkou jsou nejvyšší možné teploty od 550 °C do 960 °C.

Obr. 41: Zkouška žhavou smyčkou

Pozorování a měření:

Zkušební vzorek, okolní části a specifikovaná podložka se pozorují po dobu působení žhavé
smyčky ta a poté ještě po dobu 30 s a zaznamenává se:

- doba ti, která uplyne od začátku působení hrotu žhavé smyčky do zapálení
zkušebního vzorku nebo specifikované podložky.

- doba te, která uplyne od začátku působení hrotu žhavé smyčky do okamžiku,
kdy plameny během doby působení nebo po jejím uplynutí uhasnou.

- maximální výška plamenů (zaokrouhlená na nejbližších 5 mm), nebere se však
v úvahu počátek zapálení, kdy může na dobu 1 s vzniknout vysoký plamen.

- jestliže tělísko při zkoušce vyhoví proto, že většina plamenně hořícího materiálu
se odstraní při oddálení žhavé smyčky, musí se to zaznamenat do protokolu
o zkoušce.

- jakékoli zapálení specifikované podložky umístěné pod vzorkem. [14]

### Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-12

Při zkoušce podle ČSN EN 60695-2-12 se zjišťuje index hořlavosti materiálů žhavou smyčkou – GWFI.

GWFI – Glow Wire Flammability Index  je nejvyšší zkušební teplota při které během tří po sobě následujících zkoušek vzorku dané tloušťky je splněna jedna z těchto podmínek:

- plameny nebo žhnutí vzorku uhasnou během 30 s po oddálení žhavé smyčky, aniž dojde k zapálení hedvábného balicího papíru umístěného pod vzorkem

- vzorek se nezapálí

GWFI se stanoví jako nejvyšší zkušební teplota, při které jsou ve třech po sobě
jdoucích zkouškách splněny tyto podmínky uvedené výše. Jestliže se zkoušený materiál
během stanovení GWIT (viz. ČSN 60695-2-13) při nejvyšší teplotě vybrané z tabulky
nezapálí, není zapotřebí provádět zkoušku GWFI. Hodnota GWFI pro tento materiál při
jeho dané tloušťce bude 960 °C. Značí se takto: GWFI: 960/3,0 – tělísko o tloušťce 3 mm
a zkušební teplotě 960 °C. [14, 15]

Tab. 23: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 1- norma ČSN EN 60695-2-12

Tab. 24: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 2 - norma ČSN EN 60695-2-12

Tab. 25: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 3 - norma ČSN EN 60695-2-12

Tab. 26: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 4 - norma ČSN EN 60695-2-12

## Limitní kyslíkové číslo (Limiting Oxygen Index, LOI)

Hořlavost - je schopnost materiálu po zapálení hořet. Při zkoušení hořlavosti plastů / kompozitů nejde jen o vlastní spalování (vzniká světlo a kouř a uvolňují se i velmi jedovaté zplodiny), a proto se většinou přistupuje k jednodušším, i když ne tak vědecky zdůvodněným, zkouškám. Žádná laboratorní metoda však nemůže vystihnout všechny vlivy, které v praxi hoření plastů / kompozitů urychlují. Je třeba vědět, ve kterém průmyslovém oboru se budou dané výrobky používat. Jiné požadavky na hodnocení hořlavosti má elektrotechnika, jiné například stavebnictví. [21]

Retardéry hoření - omezují přístup kyslíku k materiálu a tím brání hoření nebo jej alespoň výrazně zpomalí.

Účinné retardéry hoření:

- uhličitan amonný 				- slída

- hydrogenuhličitan amonný 			- síran barnatý a hořečnatý

- kyselina boritá 				- fosforečnan amonný [21]

Limitní kyslíkové číslo (LKČ) - udává minimální koncentraci kyslíku v definované směsi dusíku a kyslíku při které vzorek ještě hoří.

Zkušební metoda se zakládá na normě ASTM D-2863 zavedené v USA v roce 1977. Do skleněné trubice přístroje Dynisco (Obr. 42), kterou prochází směs z kyslíku a dusíku, se zavěsí zkušební vzorek a shora podpálí. Koncentraci těchto dvou sloučenin si nastavujeme na stupnicích (žlutě označené), kde na levé straně nalezneme kyslík a na pravé straně dusík. Množství procent volíme podle tabulky (LOI), která je přiložená k tomuto zařízení. Jestliže vzorek hoří déle než 180 s nebo když plamen dosáhne pod určitou značku na trubici, opakuje se zkouška s menší koncentrací kyslíku, čímž se také zmenší kyslíkové číslo a odolnost proti hoření. [16]

Výpočet množství koncentrace je dán podle vzorce:

O2

LKČ  =     . 100  %			    (1)

N2 + O2

O2 značí objem kyslíku a N2 objem dusíku.

Obr. 42: Zkušební zařízení pro testování LOI

Tab. 27: Hodnoty LOI pro různé materiály

| Materiál | LOI |
| --- | --- |
| PMMA | 17,3 |
| Polyethylen | 17,5 |
| Polypropylen | 17,5 |
| Polystyren | 17,8 |
| Překlížka | 23 |
| Nylon 66 | 24-29 |
| Polyester (GRP) | 21-43 |
| PVC (neměkčené) | 45-49 |
| Teflon | 95+ |

Rozměry zkušebních těles: 150 x 10 x 1,1 mm

Složení vyrobených vzorků je uvedeno v tabulce (Tab. 10-14).

Tab. 28: Výsledné hodnoty LOI po zkoušce dle ČSN ISO 4589-2

|  | LOI |
| --- | --- |
| Vzorek č. 1 | 22 |
| Vzorek č. 2 | 22 |
| Vzorek č. 3 | 23 |
| Vzorek č. 4 | 25 |

# DISKUZE VÝSLEDKů a Naměřených dat

V předchozích kapitolách jsme popisovali materiálovou skladbu a následnou výrobu kompozitních desek. Poté jsme z vyrobených desek nařezali zkušební vzorky, na kterých se provedli mechanické zkoušky na tah a ohyb. Při výrobě bylo do směsi použito plnivo - retardér hoření ATH (Hydroxid hlinitý), proto jsme také otestovali vliv množství plniva na zkouškách hořlavosti, kde měřenými veličinami byly index hořlavosti žhavou smyčkou (GWFI) a limitní kyslíkové číslo (LOI). Všechny výsledky naměřených hodnot byly zaznamenány do tabulek. U mechanických zkoušek se provedly základní statistické funkce (průměr, směrodatná odchylka – s a variační koeficient – ν). V této části práce porovnáváme a vyhodnocujeme zkušební vzorky (č. 1 až č. 4) mezi sebou, protože všechny desky byly vyrobeny s rozdílným množstvím plniva.

## Vyhodnocení tahové zkoušky

Pro porovnání zkušebních vzorků jsme vybrali z vypočítaných dat průměrné hodnoty, protože je zde nejvíce vidět, jak se jednotlivé vzorky od sebe liší a jaký vliv má množství plniva na modul pružnosti a mez pevnosti v tahu.

Nejvyšší průměrnou hodnotu modulu pružnosti měl vzorek č. 1 (12150 MPa), který neobsahoval žádné množství plniva. Druhá nejvyšší hodnota byla dosažena u vzorku č. 2.(11760 MPa) s 5 % plniv. Následoval vzorek č. 3 (11220 MPa) s 15 % plniv. Nejnižší hodnotu modulu pružnosti měl vzorek č. 4 (9951 MPa), který obsahoval 25 % plniva. Je tedy patrné, že s přibývajícím množstvím plniva, klesá modul pružnosti v tahu. Všechny hodnoty jsou graficky znázorněny na obrázku (Obr. 43 a)).

U meze pevnosti byly vyhodnoceny konečné výsledky ve stejném pořadí jako u modulu pružnosti. Nejvyšší průměrnou hodnotu meze pevnosti měl vzorek č. 1 (309 MPa), hned za ním zaostává s malým rozdílem vzorek č. 2 (303 MPa). Třetí nejvyšší hodnota byla naměřena u vzorku č. 3 (282,6 MPa). Nejmenší hodnotu meze pevnosti měl jako v předchozím případě vzorek č. 4 (272 MPa). Všechny hodnoty můžeme vidět opět v grafické provedení na obrázku (Obr. 43 b)).

Obr. 43: Průměrné hodnoty po tahové zkoušce a) modul pružnosti b) mez pevnosti

## Vyhodnocení ohybové zkoušky

Zkušební vzorky byly zatěžovány tříbodovým ohybem. Pořadí výsledku zde bylo stejné jako u zkoušky na tah. Nejvyšší hodnotu modulu pružnosti jsme dosáhli u vzorku č. 1 (8963 MPa). Druhá nejvyšší hodnota byla dosažena u vzorku č. 2 (7758 MPa). V dalším pořadí byl vzorek č. 3 (7403 MPa) a jako nejnižší hodnotu modulu pružnosti dosáhl vzorek č. 4 (7226 MPa).

Jako poslední část mechanických zkoušek byla provedena zkouška ohybem pro zjištění meze pevnosti. Pořadí výsledků zůstalo bez změny, a proto nejvyšší dosažená mez pevnosti byla u vzorku č. 1 (144,6 MPa). Druhý vzorek činil (124,4 MPa), třetí (85,86 MPa) a jako nejnižší hodnotu meze pevnosti měl vzorek č. 4 (80,46 MPa). Grafický přehled dosažených hodnot pro ohyb, můžeme vidět na obrázku (Obr. 44).

Obr. 44: Průměrné hodnoty po ohybové zkoušce a) modul pružnosti b) mez pevnosti

Výsledky těchto mechanických zkoušek nám ukázaly, že s přibývajícím množstvím použitého plniva ATH (hydroxidu hlinitého) v směsi pryskyřice, klesá jak modul pružnosti, tak i mez v pevnosti pro tah i ohyb. Nejvyšší hodnoty byly tedy logicky naměřeny u vzorku č. 1, kde nebylo použito žádné množství plniva. Naopak nejhorším výsledkem byl vzorek č. 4, kde bylo použito 25 % plniva.

## Vyhodnocení indexu hořlavosti žhavou smyčkou (GWFI)

U této zkoušky jsme zjišťovali nejvyšší zkušební teplotu, kterou daný vzorek vydrží 3x po sobě s tím, že se vzorek nezapálí, plameny a žhnutí uhasnou do 30 s po oddálení žhavé smyčky a nedojde k zapálení balícího papíru umístněného pod vzorkem. Z průběhu zkoušky byly vyhodnoceny čtyři protokoly, které můžeme vidět v kapitole 7.3 a tabulkách (Tab. 23 až 26).

U sledovaného vzorků č. 1, který neobsahoval žádné plnivo byla první zkouška provedena o nejnižší možné zkušební teplotě a to 650 °C. Materiál splnil všechny kritéria, a proto jsme mohli teplotu navýšit na 750 °C. Zde obstál materiál také. Při dalším navýšení na 850 °C docházelo k zapálení a rozhoření materiálu. Výška plamene dosahovala přes 100 mm a bylo jasné, že materiál neuhasne. Došlo tedy k regulaci teploty na 800 °C, ale způsob vzplanutí a hoření se opakoval, s tím rozdílem, že k zapálení materiálu došlo později. Jako poslední teplota byla použita hodnota 775 °C. Pří této teplotě už nedošlo k zapálení a taktéž k žádnému odkapávání apod. Třikrát se tato teplota na testovaných vzorcích opakovala. Byla tedy splněna všechna potřebná kritéria a zapsána hodnota indexu hořlavosti pro vzorek č. 1 GWFI: 775/1,1.

U sledovaného vzorku č. 2, který obsahoval 5 % plniva ATH, byl postup zkoumání totožný. Materiál při teplotě 650 a 750 °C jako v předchozím případě obstál. Při dalším navýšení na 850 °C docházelo k hoření vzorku. Výška plamene zde dosahovala také přes 100 mm a bylo potřeba tuto teplotu v dalším vzorku snížit na 800 °C. Vzorek tuto teplotu vydržel a splnil kritéria. V dalším kroku se teplota navýšila na 825 °C, ale tady se už opakoval proces vzplanutí a hoření vzorku vysokým plamenem (přes 100 mm). Přešli jsme tedy opět na nižší teplotu 800 °C, která byla již zkoumána. Zkoumané vzorky při této teplotě třikrát vyhověly a byla tedy splněna všechna potřebná kritéria a zapsána hodnota indexu hořlavosti pro vzorek č. 2 GWFI: 800/1,1.

Sledovaný vzorek č. 3 se jevil naprosto stejně jako vzorek č. 2, s tím rozdílem, že množství použitého plniva ATH bylo 15 % a vzorky byly méně ohořené, než u vzorku č. 2 (Obr. 43). Můžeme tedy říct, že při teplotě 800 °C byly splněny všechny potřebné kritéria a byla zapsána hodnota indexu hořlavosti GWFI: 800/1,1.

Poslední vzorek č. 4 obsahoval 25 % plniv ATH, což bylo nejvíce v našem experimentu. Vzorky vydržely teplotu 650, 750, 800 i 825 °C. U teploty 825 °C docházelo k hoření vzorku, ale plamen, který byl 10 mm vysoký do 30s po vzdálení žhavé smyčky zhasl, což bylo pro naši zkoušku vyhovující. Při teplotě 850 °C docházelo již k trvalému hoření. Výška plamene byla 40 mm a způsob ohoření byl jiný, než v předešlých případech viz. (Obr. 43). U vzorku č. 4 splnila všechny kritéria testovaná teplota 825 °C a byla zapsána hodnota indexu hořlavosti GWFI: 825/1,1.

Na závěr můžeme tedy říct, že nejvíce odolným vzorkem proti hořlavosti je vzorek č. 4. Tento vzorek obsahuje ve směsi pryskyřice 25 % plniva ATH a po dobu 30 s vydrží nehořet při teplotě 825 °C. Při zkoumaných teplotách, které byly určeny jako hodnota  indexu hořlavosti (GWFI) se ze vzorku pouze kouří, ale samotný vzorek nehoří.

Nejméně odolným vzorkem je vzorek č. 1, který neobsahoval žádné množství plniva. Tento vzorek hoří při 775 °C a vykazuje velký plamen.

Ze všech těchto charakteristik lze tedy vyčíst, že zkušební vzorky (materiál) vykazují s větším množstvím použitého plniva ATH větší odolnost proti hoření, jiný způsob ohoření a nižší plameny při hoření.

Obr. 45: Vzorky po zkoušce hořlavosti žhavou smyčkou

## Vyhodnocení limitního kyslíkového čísla (LOI)

Výsledky této zkoušky se nachází v číselné stupnici, která usnadňuje srovnávání materiálů. Tato stupnice je uvedena v kapitole 7.4 a tabulce (Tab. 27-28). Z grafického znázornění na (Obr. 46) vyplývá, že množství použitého plniva při výrobě prototypu má vliv na velikost (hodnotu) limitního kyslíkového čísla. Z norem můžeme vyčíst, že čím vyšší je hodnota kyslíkového čísla, tím větší je odolnost materiálu proti vznícení a hoření. Nejvíce odolný proti hoření je tedy vzorek č. 4, který obsahoval 25 % plniva ATH a naopak nejméně odolný proti hoření je vzorek č. 1 a 2.

Za normálně hořlavé se zpravidla považují materiály s LOI do 21. Materiály s LOI vyšším než 27 lze považovat za nehořlavé, naopak vysoce hořlavé materiály mají LOI 15 - 18. Metoda je velmi přesná a reprodukovatelná, protože když nám zkušební vzorek hoří v skleněné trubici po delší dobu než 180 s, musí se koncentrace kyslíku snížit a dusíku zvýšit, tím klesá kyslíkové číslo (LOI). Pokud tomu je naopak, vzorek se buďto vůbec nezapálí nebo hoří méně jako 180 s, tak se koncentrace kyslíku zvýší a dusíku sníží = růst kyslíkového čísla.  Limitní kyslíkové číslo tedy vyjadřuje nejnižší koncentraci kyslíku ve směsi s dusíkem v procentech, která ještě stačí na to, aby materiál při podmínkách zkoušky hořel.

Obr. 46: Porovnání hodnot kyslíkového čísla (LOI) pro naše vzorky

Závěr

Tato diplomová práce se zabývá studiem mechanický vlastností a vlastností hoření materiálu, kdy pro prosycování a vytvrzování kompozitních materiálů pomocí vakuové infuze bylo použito určité množství plniva – retardéru hoření (0 – 50 %) ATH.

Teoretická část se zabývá základní charakteristikou kompozitních materiálů, popisem matrice, vláken a samotným způsobem výroby a využitím těchto materiálů v praxi. V další části jsou vysvětleny výrobní technologie pomocí vakua, které se v dnešní době často používají. Na konci teoretické části jsou popsány defekty a vady kompozitních struktur.

V experimentální části bylo vyrobeno pět desek, které byly následně rozřezány na zkušební vzorky a otestovány na mechanické zkoušky (tah, ohyb) a zkoušky hořlavosti (žhavá smyčka, limitní kyslíkové číslo). Při výrobě byl sledován vliv množství plniva na rychlost rozvodu pryskyřice (viskozitu) po výrobku a vliv umístnění vtoku na tři místa (na střed, okraj a po obvodu desky). Na výrobu byla použita skelná tkanina AEROGLASS 200, epoxidová pryskyřice LH210, tužidlo H10 a plnivo ATH. Výroba, testování mechanických vlastností (tah dle ČSN ISO 527-4, ohyb dle ČSN ISO 178) a zkouška hořlavosti žhavou smyčkou podle ČSN EN 60695-2-11, 60695-2-12 byla provedena v laboratoři mechanických zkoušek fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zkouška limitního kyslíkového čísla dle ČSN ISO 4589-2 byla provedena ve firmě Form s.r.o. se sídlem ve Střelné.

Z naměřených hodnot vyplývá, že největší modul pružnosti a mez pevnosti v tahu, tak i pro ohyb, byla dosažena u vzorku č. 1, který neobsahoval žádné množství plniva ATH. S postupným zvyšováním množství plniva tyto hodnoty klesaly. Procentuální zhodnocení těchto dat můžeme vidět v tabulce níže.

Tab. 29: Zhodnocení tahové zkoušky

| Množství plniva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5% | 15% | 25% | Definice |
| o 3,2% | o 7,65% | o 18% | menší modul pružnosti než u 0% plniva- tah |
| o 2% | o 8,55% | o 12% | menší mez pevnosti než u 0% plniva - tah |
| o 13,45% | o 17,40% | o 19,40% | menší modul pružnosti než u 0% plniva - ohyb |
| o 14% | o 40,5 % | o 44,35% | menší mez pevnosti než u 0% plniva - ohyb |

Tyto výsledky nám ukázaly, že dobré mechanické vlastnosti v našem experimentu závisí na množství použitého plniva. S přibývajícím procentem plniva klesá tedy výrazně jak modul pružnosti, tak i mez pevnosti. Velký vliv na mechanické vlastnosti může mít také teplota pryskyřice při výrobě. V našem případě jsme vyráběly desky při pokojové teplotě 20-22 °C.

Podle výsledků zkoušky limitního kyslíkového čísla (Tab. 28) lze usuzovat, že vzorky s vyšším procentuálním množstvím plniva jsou více odolnější, než vzorky bez plniva. Pro ještě větší LOI, by se muselo toto množství zvýšit a musela by se také změnit technologie výroby, protože s použitím 50 % množství plniva byla viskozita malá. Na obrázku (Obr. 30) můžeme vidět výrazné vady, které zapříčinily to, že jsme nemohli desku nařezat a dále zkoumat pro žádný typ zkoušky.

Z výsledků indexu hořlavosti žhavou smyčkou jsme dopadli podobně jako u LOI. Vzorky s vyšším procentuálním množstvím plniva byly více odolnější a snesly větší teplotu, než vzorky bez plniva. Způsob ohoření zkušebních vzorků byl ale jiný, jak je vidět na (Obr. 43). Největší hodnota indexu hořlavosti byla naměřena u vzorku 4 a to GWFI: 825/1,1.

Vakuová infuze je technologie, která je vhodná pro rozměrné výrobky a pro malosériovou
výrobu, protože je potřeba mnoho pomocných materiálů. Důležitou věcí u vakuové infuze
je volba vtoku. V našem případě (3 různá místa) neměla volba v toku vliv na výslednou strukturu, protože jsme měli malou rovnou plochu desky, která byla bez lemů, žeber, ostrých hran apod. Daleko důležitějším faktorem byla viskozita pryskyřice, protože se zvyšující viskozitou se samotný proces výroby stává složitější a od určitého stupně plniva i technologicky nemožný. Časový vliv rozvodu pryskyřice s určitým množstvím plniva po výrobku, od jeho spuštění až k zastavení přívodu, můžeme vidět v tabulkách (Tab. 7-11) a následném popisu v kapitole 6.5.

Optimalizace:

Z dosažených výsledků můžeme tedy vyvodit, že množství plniva nám výrazně ovlivňuje viskozitu pryskyřice, mechanické vlastnosti, ale také hořlavost materiálu. Při použití většího množství plniva je zapotřebí zvážit vhodnou volbu technologie nebo zvolit více přívodu směsi do systému. Pro správné dosažení stanovených parametrů ve výrobě a nalezení vhodných kombinací materiálů je pro nás důležité, abychom znali, kde bude výrobek zařazen a k čemu nám bude sloužit.

Seznam použité literatury

[1]		umi.fs.cvut.cz [online]. [cit. 2016-11-01]. Kompozitní matriály. Dostupné z: <http://umi.fs.cvut.cz/wp-content/uploads/2014/08/6_kompozitni-materialy.pdf>

[2]		havel-composites.com [online]. [cit. 2016-11-11]. Základní materiály. Dostupné z: < http://havel-composites.com/ktlgfiles/cz_katalog.pdf>

[3]		EHRENSTEIN, Gottfried W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009, 351 s. ISBN 978-80-86960-29-6.

[4]		havel-composites.com [online]. [cit. 2016-11-11]. Technologie. Dostupné z: <http://www.havel-composites.com/clanky/4-Technologie/76-Technologie-jejich-popis-a-schemata.html>

[5]		RUSNÁKOVÁ, Soňa. Zpracovatelské inženýrství kompozitů. Přednášky a poznámky.

[6]		KOŘÍNEK, Zdeněk [online]. [cit. 2014-11-03]. Vlákna. Dostupné z: <http://www.volny.cz/zkorinek/vlakna.pdf>

[7]		AUSPERGER, Aleš [online]. [cit. 2016-11-11]. Technologie zpracování plastů. Dostupné z: < https://publi.cz/books/183/18.html>

[8]		kompozity.info [online]. [cit. 2016-11-18]. Ztráta stability kompozitu. Dostupné z:  <http://www.kompozity.info/clanky/compdb/ztrata_stability_kompozitu.pdf >

[9]		Prezentace [online]. [cit. 2016-11-18]. Quality Assurance and Nondestructive Evaluation of Composite Materials. Dostupné z:  <http://slideplayer.com/slide/3439598/>

[10]		machinedesign.com [online]. [cit. 2016-11-18]. Will Carbon Fiber Find Widespread Use in the Automotive Industry. Dostupné z:  http://machinedesign.com/contributing-technical-experts/will-carbon-fiber-find-widespread-use-automotive-industry

[11]		JANČÁŘ, Josef. Úvod do materiálového inženýrství polymerních kompozitů.
Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2003, 194 s.
ISBN 80-214-2443-5

[12]		Flame Retardants Integral to Fire Safety . Flame Retardants. Dostupné z:
http://www.cefic-efra.com/index.php/en/flame-retardants-en-gb

[13]		kordcarbon.cz [online]. [cit. 2016-11-02]. Uhlíkové vlákno. Dostupné z: <http://www.kordcarbon.cz/uhlikove_vlakno>

[14] 	ČSN EN 60695-2-11. Zkoušky Žhavou/horkou smyčkou : Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou. [s.l.] : [s.n.], Listopad 2001. 11 s.

[15] ČSN EN 60695-2-12. Zkoušky Žhavou/horkou smyčkou : Zkouška hořlavosti
materiálů žhavou smyčkou. [s.l.] : [s.n.], Listopad 2001. 9 s

[16]		wikipedia.org [online]. [cit. 2017-02-15]. Hořlavost textilií. Dostupné z:  <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99lavost_textili%C3%AD>

[17]		insights.globalspec.com [online]. [cit. 2017-02-15]. Industry perspectives. Dostupné z:  < http://insights.globalspec.com/article/4770/tap-into-the-strength-and-flexibility-of-engineering-composites>

[18]		liteboat.fr [online]. [cit. 2017-02-15]. Technologie výroby. Dostupné z:  <http://www.liteboat.fr/cs/technologie>

[19]		.fma.hk [online]. [cit. 2017-02-15]. Helma z aramaidu. Dostupné z:  < http://www.fma.hk/ballistic-aramid-fiber-version-helmet-tb937-p-783.html>

[20]		sportsmansguide.com [online]. [cit. 2017-02-15]. Vojenská vesta z kevlaru. Dostupné z:  < https://www.sportsmansguide.com/product/index/used-german-military-surplus-ballistic-vest-with-kevlar?a=1781302>

[21]		ksp.tul.cz [online]. [cit. 2017-02-15]. Hořlavost plastů. Dostupné z:  < http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/stud_materialy/vip/horlavost.pdf>

Seznam použitých symbolů a zkratek

| SiC PAN CaCO3 SiO2 Al2O3 CaO MgO B2O3 ATH RTM LRTM CRFP GWFI LKČ LOI MPa mm cm μm |  | Karbid křemíku Polyakrilnitril Uhličitan vápenatý Oxid křemičitý Oxid hlinitý Oxid vápenatý Oxid hořečnatý Oxid boritý Aluminium trihydrát Resin transfer moulding Light resin transfer moulding Carbon fiber reinforced plastic Glow Wire Flammability Index Limitní kyslíkové číslo Limiting oxygen index Megapascal Milimetr Centimetr Mikrometr |
| --- | --- | --- |
| °C |  | Stupeň Celsia |
| E σ N K kg g s l min Pa J W % ε bar |  | Modul pružnosti Mez pevnosti Newton Kelvin Kilogram Gram Sekunda Litr Minuta Pascal Joul Watt Procento Poměrné prodloužení Vedlejší jednotka tlaku |

Seznam obrázků

Obr. 1: Schematické znázornění rozdílů v křivkách napětí - poměrné prodloužení různých matric v porovnání s chováním standardního uhlíkového vlákna	11

Obr. 2: a) skelné vlákno, b) uhlíkové vlákno, c) aramidové vlákno	12

Obr. 3: zahradní bazén a ultralehký sportovní letoun s použitím skelných vláken	13

Obr. 4: Příklady kompozitních dílů z uhlíkových vláken	14

Obr. 5: Produkce uhlíkových vláken	17

Obr. 6: Výrobky z aramidových vláken [19, 20]	18

Obr. 7: Ruční laminování s vakuovým lisováním	19

Obr. 8: Technologie vakuového prosycování pod pružnou fólií	20

Obr. 9: Technologie lisování prepregu	21

Obr. 10: Princip technolgie Light – RTM	23

Obr. 11: Výztuže a) Unifilo b) Rovicore	24

Obr. 12: Vzduchové dutiny na povrchu dílce vzniklé nedostatkem gelcoatu	25

Obr. 13: Delaminace	26

Obr. 14: Vady v matrici - pórovitost	26

Obr. 15: Nečistoty v kompozitní struktuře	27

Obr. 16: Nespojená vrstva laminátu s jádrem	27

Obr. 17: Vady vláken	28

Obr. 18: Deformace sendvičové struktury za působení tlaku [8]	29

Obr. 19: Tří bodový ohyb [8]	30

Obr. 20: Druhy deformací u tří bodového ohybu [8]	30

Obr. 21: Veslice Liteboat	33

Obr. 22: Větrná turbína	34

Obr. 23: Skelné tkanina Aeroglass 200	37

Obr. 24: Odtrhová tkanina	38

Obr. 25: Uzavření formy a zkouška podtlaku ve formě	38

Obr. 26: Vakuová infuze	39

Obr. 27: Umístnění vtoků při výrobě desek	42

Obr. 28: Prosycení tkaniny pryskyřicí a umístnění vtoku na levém okraji desky	43

Obr. 29: Prosycení tkaniny pryskyřicí a umístnění vtoku po obvodu prototypu	44

Obr. 30: Vady vyrobeného prototypu  č. 5	44

Obr. 31: Zkušební stroj Zwick 1456 s pneumatickými čelisti pro zkoušku na tah	45

Obr. 32: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 1	46

Obr. 33: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 2	47

Obr. 34: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 3	48

Obr. 35: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 4	49

Obr. 36: Zkušební stroj Zwick 1456 s podpěry a příčníkem pro zkoušku na ohyb	50

Obr. 37: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 1	51

Obr. 38: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 2	52

Obr. 39: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 3	53

Obr. 40: Průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorek č. 4	54

Obr. 41: Zkouška žhavou smyčkou	55

Obr. 42: Zkušební zařízení pro testování LOI	60

Obr. 43: Průměrné hodnoty po tahové zkoušce a) modul pružnosti b) mez pevnosti	62

Obr. 44: Průměrné hodnoty po ohybové zkoušce a) modul pružnosti b) mez pevnosti	63

Obr. 45: Vzorky po zkoušce hořlavosti žhavou smyčkou	65

Obr. 46: Porovnání hodnot kyslíkového čísla (LOI) pro naše vzorky	66

Seznam tabulek

Tab. 1: Porovnání mechanických vlastností vláken a kompaktních materiálů	12

Tab. 2: Vlastnosti pryskyřice LH 210	35

Tab. 3: Vlastnosti Tužidla H 10	36

Tab. 4: Vlastnosti Plniva ATH	36

Tab. 5: Technologický postup výroby prototypu	40

Tab. 6: Použité materiály pro výrobu desek	41

Tab. 7: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 1	41

Tab. 8: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 2	41

Tab. 9: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 3	41

Tab. 10: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 4	41

Tab. 11: Přehled výroby a vlastnosti prototypu č. 5	42

Tab. 12: Časové údaje prototypu č. 1 a 2	43

Tab. 13: Časové údaje prototypu č. 3 a 4	43

Tab. 14: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 1	46

Tab. 15: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 2	47

Tab. 16: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 3	48

Tab. 17: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 4	49

Tab. 18: Technické parametry stroje Zwick 1456	50

Tab. 19: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 1	51

Tab. 20: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 2	52

Tab. 21: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 3	53

Tab. 22: Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorek č. 4	54

Tab. 23: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 1- norma ČSN EN 60695-2-12	56

Tab. 24: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 2 - norma ČSN EN 60695-2-12	57

Tab. 25: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 3 - norma ČSN EN 60695-2-12	57

Tab. 26: Vyhodnocení zkoušky pro vzorek č. 4 - norma ČSN EN 60695-2-12	58

Tab. 27: Hodnoty LOI pro různé materiály	60

Tab. 28: Výsledné hodnoty LOI po zkoušce dle ČSN ISO 4589-2	60

Tab. 29: Zhodnocení tahové zkoušky	67

Seznam Příloh

Příloha PI	Technický list tužidla H 10

Příloha PII	Technický list pryskyřice LH210

Příloha P I: Technický list tužidla H 10

Příloha P II: Technický LIST Pryskyřice LH 210