Oponentní posudek doktorské disertační práce Ing. Petra Krátkého, vypracované na téma:

Studium mechanického chování tenkých polymerních vrstev

Předložená disertační práce je zpracována na 118 stranách a podle úvodního přehledu obsahuje 90 ilustrací, 24 tabulek a v textu se odkazuje na 95 literárních odkazů. V literární studii je 7 stran textu věnováno obecnému popisu struktury polymerů, dalších 9 stran popisuje strukturu a vlastnosti polyamidů se zaměřením na PA-6, PA-66 a PA-11. V literární studii je hlavní pozornost autora zaměřena na modifikaci a síťování polymerů (celkem 14 stran textu). Následuje 5 stran obecného popisu experimentálních metod, které  jsou aplikovány ve vlastní odborné práci a v závěru literární studie se v rozsahu 3,5 strany textu autor věnuje pouze problematice měření tvrdosti plastů.

Ve vlastní odborné práci je velmi stručně popsána příprava zkušebních těles z PA, identifikovaných v literární studii, včetně jejich modifikace různými dávkami β-záření a obecné upřesnění podmínek prováděných experimentů hodnocení struktury, konkrétně obsahu gelu, splitting indexu, FTIR, WAXS, SEM, DSC, TGA, hustoty, nasákavosti a tvrdosti. V kapitole „Hlavní výsledky práce“ jsou pro jednotlivé typy PA odděleně, presentovány výsledky měření, získané výše uvedenými experimentálními metodami. V případě PA-11 je navíc uvedena změna barevných souřadnic sledovaných vzorků a slovní popis týkající se drsnosti povrchu zkušebních těles. V závěru práce autor shrnuje změny struktury a tvrdosti studovaných vzorků, jako důsledek expozice β-zářením.

Jako oponent musím již v úvodu svého posudku konstatovat, že odborný obsah předložené disertační práce jen vzdáleně koresponduje s jejím zadáním, respektive názvem disertační práce. Domnívám se, že práce mohla mít název např.: „Vliv β-záření na změny struktury a na tvrdost vybraných typů polyamidů“, což by mohlo odpovídat náplni disertace. To, co je v práci v oblasti mechanických vlastností diskutovaných vzorků polyamidů presentováno,  podle mého názoru nepředstavuje hlubší (vědecké) studium mechanického chování tenkých polymerních vrstev, avizovaného v názvu této práce.

Na rozdíl od postupů hodnocení struktury polyamidů, kde při laboratorním měření nejsou prakticky žádné zásadní problémy, je precizní studium jejich mechanických vlastností značně obtížné. Příčinou tohoto stavu je (na rozdíl od převážné většiny ostatních plastů), vysoká afinita struktury polyamidů k vodě, což má za následek výrazné změny vlastností a to již při velmi malých změnách vlhkosti PA. Jako příklad uvedu, že zvýšení vlhkosti jen o 0,5% ve zkušebním tělese z PA-6 má za následek pokles pevnosti v tahu o cca 15 MPa (!!!)  (Databáze plastů SVÚM Praha), což se samozřejmě významně projeví také v hodnotách modulu pružnosti, tvrdosti a všech dalších mechanických parametrech. U ostatních polyamidů je to obdobné. Proto mne velmi překvapilo, že v disertaci, zejména ve vlastní odborné práci, zaměřené na mechanické vlastnosti PA, není prakticky žádná zmínka o tom, jak je třeba „ošetřit“ zkušební tělesa (ZT) z polyamidů před měřením jejich mechanických vlastností a jak při vlastním měření provádět instrumentaci s kondicionovanými, ale zejména (!) s vysušenými ZT. Pokud ZT z polyamidů nejsou dlouhodobě řízeně kondicionována, s následnou kontrolou obsahu vlhkosti, ( viz např. ČSN EN ISO 16396-2 PLASTY–Polyamidy(PA) pro tváření–Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností), potom v seriózní vědecké práci výsledky zkoušek mechanických vlastností nejsou, (nebo nemusí být) věrohodné.

V práci je celá řada formálních nedostatků, které při větší pečlivosti při závěrečném soupisu práce mohly být odstraněny. V seznamu zkratek nejsou uvedeny všechny značky použité v práci (např. CPI, ω, Ω, ΔHKRYSTAL, L*, a*, b*, Mn, Mx a některé další), ale jsou zde uváděny značky pro zákonné měrové jednotky (°C°; kg; V; Pa; a jiné), které se zásadně do seznamu značek z logických důvodů neuvádí. Autor v některých částech práce používá zastaralé termíny jako: váha, specifická váha, specifické teplo tání, měrné teplo, tvrdost Youngova modulu a nerozlišuje termíny navlhavost vz. nasákavost aj. Nerozuměl jsem důvodům pro presentaci obrázků FTIR (I.) – obr. 29, obr. 51 a obr. 71, které dle mého názoru nemají žádnou vypovídací schopnost. Také jsem nebyl schopen podle barvy křivek identifikovat záznamy pro jednotlivé vzorky v případě RTG spekter. S výjimkou zkoušek stanovení tvrdosti Shore D a DSI se doktorand neodvolává na žádný normativní zkušební postup, přesto, že pro TGA, DSC, stanovení hustoty, obsahu vody i nasákavosti, odpovídající normy existují (včetně podrobného popisu postupu přípravy, měření a vyhodnocování experimentů). V případě stanovení obsahu gelu autor sice několikrát zmiňuje normu ČSN EN 579, ale uvedená norma má název „KOKS – stanovení celkové vody“. Předpokládám proto, že doktorand se s uvedenou normou ani neseznámil a proto není zřejmé, jak mohl být obsah gelu podle této normy stanoven.

U některých metod, které poskytují kvantitativní data, jsou výsledky měření uvedeny formou histogramů. V jiných případech jsou v tabulkách uvedeny pouze střední hodnoty. V případě tvrdosti DSI jsou v histogramech sice uvedeny značky, vyznačující variabilitu měřených hodnot, ale v textu již není uvedeno, zda tyto značky představují hodnoty směrodatné odchylky, nebo nejistoty typu A. Ve všech ostatních případech údaje o variabilitě příslušných měření úplně chybí, což neumožňuje objektivní posouzení vlivu sledovaných faktorů na změny analyzovaných parametrů. Týká se to výsledků měření obsahu gelu, krystalinity, hustoty, obsahu vody a tvrdosti Shore, kde presentované závěry o vlivu stupně ozáření na změnu uvedených parametrů, jsou spíše spekulativní. Protože se jedná o doktorskou disertaci, předpokládal bych, že naměřené výsledky budou analyzovány vhodnými statistickými metodami. Opak je ale pravdou.

Navíc se ukázalo, že doktorand neumí pracovat s experimentálními daty. Vyjadřování hodnot krystalinity (pravděpodobně z jednoho, nebo dvou opakovaných měření -WAXS a DSC) na 0,01% je iluzorní. Ale uvádět v doktorské disertaci hodnoty hustoty testovaných vzorků na 7, nebo dokonce 8 platných cifer (viz Tab.10 a Tab.16) je již zarážející. Totéž samozřejmě platí i v případě Tab.11, Tab.17 a Tab.23, kde obsah vlhkosti ve ZT je uváděn s přesností 10-6 % (!!!), přičemž sám autor v Kap. 18.9 (Nasákavost), výslovně uvádí: „stanovení hmotnosti bylo zatíženo chybou, polyamidy do sebe vázaly vzdušnou vlhkost již během vážení“.

Pokud se týká komentářů k získaným výsledkům, potom v řadě případů nemohu souhlasit s tvrzením doktoranda. Pro ilustraci uvádím např:

- „Termigravimetrická analýza (TGA), termomechanická analýza (TMA), dynamicko-mechanická analýzy (DMA) vychází z měření teplotního rozdílu anebo tepelného toku mezi zkoušeným a referenčním vzorkem [38], [71”. (str. 51)

- „Přítomnost kratších řetězců, vzniklých při degradaci polymerů se u metody DSC projeví vytvořením menších píků při nižších teplotách“.(str.74 a str. 87)

- „Tvrdost Shore D byla v případě sušených vzorků vyšší v důsledku změkčovacích účinků molekul vody v sušených vzorcích“ (str.76, totéž str.90)

- „na povrchu ozářených materiálů dochází k větší oxidační degradaci.“ (str.78)

Pozn.: Výsledky FTIR analýzy v oblasti (1720 až 1800) cm-1 nepotvrdily oxidaci povrchu PA-6 zvýšením koncentrace karbonylových skupin v důsledku ozáření.

- „Teplota tání naměřeného vzorku (PA-11) neodpovídá v literatuře naměřeným hodnotám. Rozdíl je obtížně vysvětlitelný větší délkou řetězců, nižší pohyblivostí řetězců či vyšším počtem vodíkových můstků.“ (str.99)

Pozn.: Žádný z výše uvedených faktorů, uváděných doktorandem, nemá přímý vliv na teplotu tání. Autor v Kap.21.1 sice výsledky kalorimetrických měření PA-11, podrobně diskutuje, ale v práci není presentován žádný záznam z DSC.

- a řada některých dalších nekorektních formulací.

Při obhajobě disertační práce chci jako oponent požádat, aby doktorand odpověděl na následující otázky, týkající se jeho práce:

Jaký numerický postup použil autor pro stanovení krystalinity PA z hustotních dat? Při mém kontrolním výpočtu za použití aditivního modelu měrného objemu složek u PA-11 jsem obdržel hodnoty krystalinity odlišné od údajů uvedených uvádí v Tab. 22.

Jak to, že v případě vzorku PA-6, uvádí autor hodnoty krystalinity stanovené z hustotního měření XP v kladných číslech viz Tab.10, když hustota měřených vzorků PA má nižší hodnoty než je hustota amorfní fáze ρA, což by logicky mělo znamenat, že hodnoty krystalinity by měly být menší než nula ( XP < 0)?

Jaká je věrohodnost výsledků nano-tvrdosti DSI u vzorků PA-6 a PA-11 s prakticky neznámou časově-vlhkostní historií ( v případě PA-66 nebyla nano-tvrdost měřena (??) ), když výsledky mikro-tvrdosti a také drsnost povrchu ZT z PA-11 potvrzují, že jejich povrch je nehomogenní a obsahuje defekty?

Jak autor vysvětlí, že u vzorků PA-11 jsou střední hodnoty mikro-tvrdosti suchých vzorků nižší, než vzorků mokrých a proč je rozptyl experimentálních dat u suchých vzorků výrazně větší než u vzorků „mokrých“. (Obr. 85).

V Kap. 18 a čl.18.9 se uvádí, že nasákavost polyamidů byla měřena za účelem stanovení rychlosti nasákavosti. Tabulka Tab.17 má sice název : „Úhel směrnice rychlosti nasákavosti“ (???), ale žádné údaje o kinetice nasákavosti testovaných vzorků tabulka neuvádí. Totéž platí pro  Tab.11 a Tab.23. Jak proto vysvětlit tvrzení, uvedené v závěru (str. 108), že: „Rychlost difuze molekul vody výrazně ovlivňující tvrdost polyamidů se zvýšila se zvyšujícím se stupněm neuspořádanosti materiálu.“

Jakým postupem bylo potvrzeno, že obsah vody ve vzorcích polyamidů, sušených 8,33 hodiny při teplotě 80°C má hodnoty 0,00% ? Co vyjadřuje veličina ω uvedená v tabulkách s hodnotami obsahu vody a proč není jejím hodnota stejná pro všechna měření, když plocha zkušebních těles zásadním způsobem rozhoduje o sorpci vlhkosti?

Jak může autor zdůvodnit, že v případě PA-6 a PA-66 má obsah gelu vzorků exponovaných dávkou 66 kGy nejnižší hodnoty?

Při celkovém hodnocení předložené práce lze konstatovat, že některé výsledky, které doktorand ve své disertační práci presentuje, jsou z hlediska, zejména struktury PA zajímavé, některé výsledky jsou očekávané, některé jsou značně diskutabilní a některé výsledky jsou zcela nepoužitelné.

Jak vyplývá ze seznamu publikací a databáze autora v závěru disertační práce, zabývá se doktorand problematikou tvrdosti polyamidů již od roku 2014. Proto jsem toho názoru, že za uvedenou dobu mohl doktorand předložit disertační práci na zcela jiné kvalitativní úrovni, včetně skutečného studia mechanického chování tenkých polymerních vrstev.

Ve Zlíně dne 26. srpna 2018

doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc